ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина

(Брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії

UA-2021-01-28-003432-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Розміри поперечних перерізів встановлені за умови, що абсолютна вологість деревини, з якої вони виготовлені, не перевищує 22%. При більшій вологості деревини шпали повинні мати припуски на усушку згідно з вимогами ДСТУ 4920:2008 «Пилопродукція. Визначення радіального та тангенціального усихання». Розміри перерізів брусів: Табл.1 Тип бруса; Товщина (h); Розмір верхньої постелі; Ширина нижньої постелі (с); Висота пропиленої бічної сторони (h1). Поширена; Широка; Нормальна. І; 180±5; 220; 200; -; 260; 130. Перевідні бруси поставляються комплектами з зазначенням типу стрілочного переводу. Кількість брусів у комплекті відповідає типовій епюрі їх укладання і зазначена в ДСТУ ГОСТ 8816:2009 та в табл.. 2. Склад комплекту брусів для стрілочних переводів, шт.: Табл..2 Довжина бруса, м; А3 (1/11) тип І. 3; 16. 3,25; 10. 3,5; 8. 3,75; 7. 4; 5. 4,25; 6. 4,5; 7. 4,75; 6. 5; 5. 5,25; 6. 5,5; 4. Усього; 80. Обсяг деревини, м3; 14,91. Непросочений перевідний брус закуповується в кубічних метрах. Згідно Інструкції ЦП-0269 кожний комплект має відповідний обсяг деревини, необхідної для виготовлення комплекту За формою бруси закуповуються обрізні. Виготовлені бруси маркуються на торці (зазначається довжина). Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц, та «Інструкцією з утримання й ремонту дерев’яних шпал та брусів» ЦП-0088, затвердженої наказом Укрзалізниці від 24.03.2002 № 134-Ц |
| Якісні характеристики ДСТУ ГОСТ 8816:2009 „Брусся дерев’яні для стрілочних переводів залізниць широкої колії”. ДСТУ 4920:2008 «Пилопродукція. Визначення радіального та тангенціального усихання». | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц, та «Інструкцією з утримання й ремонту дерев’яних шпал та брусів» ЦП-0088, затвердженої наказом Укрзалізниці від 24.03.2002 № 134-Ц |
| Очікувана вартість 886 978,01 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |