Код ДК 021:2015 - 34940000-8 Залізничне обладнання

(Ремкомплект ізоляції стрілочного переводу Р65)

Номер у Prozorro      UA-2021-03-04-009882-c

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: Ремкомплект ізоляції стрілочного переводу Р65 *Перелік деталей, які входять до складу ремкомплекту ізоляції стрілочного переводу Р65 №; Найменування; Технічні характеристики виробів; Кількість в одному комплекті (шт.). Фізичні параметри; Геометричні розміри. 1; Втулка ізолююча для ізоляції серги контрольної тяги стрілочних переводів Р65; Для виготовлення виробів застосовують поліамід склонаповнений марки ПА 6-210 КС або ПА 66 згідно з ОСТ 6-11-498, або поліетилен низького тиску марки ПЭНД, або аналоги зарубіжних виробників. Форма та розміри - У відповідності з креслениками ТУ та Типовим проектним рішенням, прив’язанним до номеру креслення заводу – виробника Питомий об’ємний опір в нормальних умовах, Ом·см - 1014, не менше Руйнування під час стиснення, Н - прокладки - 29400 - втулки – 13720 Водовбирання за 24 год, % - не повинно бути Збереження фізико-механічних властивостей під час дії кліматичних факторів зовнішнього середовища, % - не менше 80; Ø50х17; 6. 2; прокладка серги ізолююча в стрілочній та з’єднувальних тягах звичайних стрілочних переводах типів Р65 без нахилу і з нахилом; 180х64х3; 6. 3; прокладка серги ізолююча для контрольних тяг звичайних стрілочних переводів; 115х49,5х3; 4. 4; прокладка ізолююча для ізоляції зв’язних смуг та жорстких розпірок хрестовин; 170х95х6; 4. 5; прокладка ізолююча для ізоляції зв’язних смуг жорстких розпірок хрестовин; 170х95х3; 4. 6; прокладка серги ізолююча для контрольних тяг звичайних стрілочних переводів типів Р65 без нахилу і з нахилом; 145х46х3; 8. 7; шайба - втулка ізолююча для ізоляції серг з’єднувальних тяг стрілочних переводів типу Р65 без нахилу та з нахилом; Ø56х25; 12. 8; шайба - втулка ізолююча для ізоляції серг контрольних тяг стрілочних переводів типу Р65; Ø45х23; 20. 9; шайба - втулка ізолююча для ізоляції серг стрілочної та з’єднувальних тяг стрілочних переводів типу Р65; Ø50х4; 4. | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно НД виробника | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 282 923,52 грн. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |