**ДК021-2015 – 14620000-3 «Cплави»(бабіт)**

**[UA-2021-03-11-005584-c](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-11-005584-c/)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | | **Обгрунтування** |
| Бабіт Б-16 (у чушках)  Хімічний состав, %:  Олово 15-17; Сурьма – 15-17;  Мідь – 1,5-2; Свинець – залишок.  Міцність по Бринелю – 30 | Б-83 (у чушках)  Хімічний состав, %:  Сурьма – 10-12; Мідь – 5,5-6,5;  Олово - залишок;  Міцність по Бринелю –27- 30 | НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8  Затверджені наказом УЗ від 10.11.2015 № 478-Ц/од |
| Якісні характеристики  На кожну чушку бабіту повинен бути нанесений номер плавки. На кожній долі чушки бабіту повинні бути відлиті або відбиті марка бабіту. | | НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8  Затверджені наказом УЗ від 10.11.2015 № 478-Ц/од |
| Очікувана вартість 2 657 640,00 грн;  лот № 1 – 1 330 440,00 грн;  лот № 2 – 1 327 200,00 грн. | | Закупівля передбачена планом закупівлі ТМЗ за власні кошти залізниці на 2021 рік, напрямок фінансування – ТМЦ |