ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Гумово-технічні вироби)

Номер у Prozorro     UA-2021-05-20-008831-b

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики 1. Оболонка гумокордова Розмір 520х150 2. Граничні значення найбільшого діаметра зовнішньої поверхні РКО, мм, не більше 520,0-522,0 3. Внутрішній посадковий діаметр РКО, мм 319,0-320,0 4. Товщина борту, мм 28,0 – 5. Межа міцності при розриві (умовна міцність при розтягуванні покривного шару (протектора) МПА не менше 12,75-13,5 6. Відносне подовження при розриві для гуми зовнішнього покривного шару (протектора) 450,0-500,0 7. Міцність зв'язку між деталями РКО при розшаруванні, кН/м, не менше: - між зовнішнім гумовим шаром і кордної каркасом (протектор-каркас) 6,86-7,16 - між шарами кордного каркаса 5,88-6,08 8. Різницю товщини одного борту, мм, не більше 1,0-2,0 1. Оболонка гумокордова Розмір 580х130 2. Граничні значення найбільшого діаметра зовнішньої поверхні РКО, мм, не більше 580,0-582,0 3. Внутрішній посадковий діаметр РКО, мм 348,0-354,0 4. Товщина борту, мм 28,0-30,0 межа міцності при розриві (умовна міцність при розтягуванні покривного шару (протектора) МПА не менше 12,75-13,5 5. Відносне подовження при розриві для гуми зовнішнього покривного шару (протектора) 450,0-500,0 6. Міцність зв'язку між деталями РКО при розшаруванні, кН/м, не менше: - між зовнішнім гумовим шаром і кордної каркасом (протектор-каркас) 6,86-7,16 - між шарами кордного каркаса 5,88-6,08 7. Різницю товщини одного борту, мм, не більше 1,0-2,0 | Згідно з „Правилами технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій ” ЦТ-0046, затверджених наказом Укрзалізниці від 30.01.2002р. за № 39-Ц |
| Очікувана вартість 1 114 200,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |