Код ДК 021-2015  44810000-1"Фарби"(фарби в асортименті)

UA-2021-05-21-001226-с

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики ГФ-92ГС ,Эмаль электроізоляційна ### Цвет пленки эмали- Серая, Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С, с: по вискозиметру ВЗ-1 - 27-80 Массовая доля нелетучих веществ, % - 55-60, Степень перетира, мкм, не более – 20, Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору:типа М-3 - 0,55, типа ТМЛ (маятник Б) - 0,40 ГФ-92ХК ,Эмаль электроізоляційна ### Цвет пленки эмали- Красно-коричневая, Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С, с: по вискозиметру ВЗ-1 - 27-80 Массовая доля нелетучих веществ, % - 53-59, Степень перетира, мкм, не более – 25, Время высыхания ч, при температуре (105-110) °С до степени 4 не более: 3 ч, , при температуре (20±2) °С до степени 3 – 24 ч,при температуре (20±2) °С до степени 4 – 120 ч, Укрывистость высушенной пленки, г/м, не более – 80. Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору: типа М-3 - 0,45, типа ТМЛ (маятник Б) - 0,40 ГФ-92ХС ,Эмаль электроізоляційна ### Цвет пленки эмали- Серая, 3. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С, с: по вискозиметру ВЗ-1 - 27-80 , Массовая доля нелетучих веществ, % - 53-59. Степень перетира, мкм, не более – 20, Время высыхания ч, при температуре (105-110) °С до степени 4 не более: 3 ч, при температуре (20±2) °С до степени 3 – 24 ч, при температуре (20±2) °С до степени 4 – 120 ч, Укрывистость высушенной пленки, г/м, не более – 125. Твердость пленки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору:типа М-3 - 0,45, типа ТМЛ (маятник Б) - 0,40 | Для виконання ремонтів рухомого складу регіональної філії згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.) |
| Якісні характеристики ГФ-92ГС ,Эмаль электроізоляційна - Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м, не менее, при температуре (20±2) °С – 1-10 Ом·м после действия воды в течение 24 ч при температуре (23±0,5) °С – 1-10 Ом·м, Дугостойкость пленки, с, не менее – 4 с. Маслостойкость, Н, не менее – 98 ГФ-92ХК ,Эмаль електроізоляційна Термоэластичность пленки при температуре (150±2) °С, ч, не менее – 5, Электрическая прочность пленки, МВ/м, не менее, при температуре (20±2) °С – 30 МВ/м, после действия воды в течение 24 ч при температуре (23,0±0,5) °С – 10 МВ/м, Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м, не менее, при температуре (20±2) °С – 1-10 Ом·м, после действия воды в течение 24 ч при температуре (23±0,5) °С – 1-10 Ом·м, Дугостойкость пленки, с, не менее – 4 с., Маслостойкость, Н, не менее - 98 ГФ-92ХС ,Эмаль электроізоляційна Термоэластичность пленки при температуре (150±2) °С, ч, не менее – 1, Электрическая прочность пленки, МВ/м, не менее, при температуре (20±2) °С – 30 МВ/м, после действия воды в течение 24 ч при температуре (23,0±0,5) °С – 7 МВ/м,Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м, не менее, при температуре (20±2) °С – 1-10 Ом·мпосле действия воды в течение 24 ч при температуре (23±0,5) °С – 1-10 Ом·м, Дугостойкость пленки, с, не менее – 3 с. Маслостойкость, Н, не менее - 98 |  |
| Очікувана вартість 329 562,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та за умови виконання зобовязання від 24.06.2020 №ЦЦЗ-15/330 п.1 (відтермінування платежу не менше 45 б.д.). |