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	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики
	Робочі температури, 0С:   від -40 до +200; Густина при 25 0С, г/см3:   1,0;
Діелектрична проникність при 100 Гц/100 кГц: 2,98/3,01; Питомий опір при 23 0С, Ом*см:  1,1*1015;
Втрати на випаровування (30 г, 2000С), %:    2,0; Виділення масла (30 г, 2000С), %:  6,0

	Робочі температури, 0С: до +980; Густина при 25 0С, г/мл:  1,27;
Клас консистенції по NLGI:   0; Пенетрація, ISO 2137, 1/10 мм;  320-380

	Температура плавлення:  0 0С (32 0F); Точка кипіння: 104 0С (220 0F);
Точка спалаху: 104 0С (220 0F); Відносна густина:    1,08;
Густина:       1,07 кг/л; Вміст летючих органічних сполук (VOC), г/л:           146

	Кінематична в’язкість, мм2/c: при 400С   - 78-82; Кінематична в’язкість, мм2/c: при 1000С   - 9,2-9,8;
Діапазон робочих температур, 0С: від -45 до +180 Щільність при 20 0С, г/см3:            0,94-0,98
Пенетрація після перемішування при 25 0С, мм:   від 250 до 280

	Робоча температура 0С: від 7 до +383 Згущувач – комплекс алюмінієвого мила
Консистенція по NLGI клас -2 Температура капле падіння 260 0С
Змив водою при 79,4 0С 2,5% Тест зношування при допомозі чотирьох куль 40 кг, 1200 об/хв., 750С
Діаметр рубця 0,6 мм Кінематична в’язкість, при 400С   - 219 cSt;
Кінематична в’язкість, при 1000С   - 21cSt; Індекс в’язкості  114
Температура спалахування не вище 2040С Температура застигання не нижче - 310С

	Колір – білий Консистенція по NLGI клас -2
Пенетрація мм/10 265-295 Густина при 20 0С г/мл 1,50
В’язкість базової оливи, 25 0С мм2/с 1000 Робоча температура 0С: -40-+230
Точка капле падіння: 0С >260 
Низькотемпературний тест на момент кручення - при -400С першочерговий момент відриву Nm 615x10-3
-через 20 хв. після запуску Nm; 70x10-3 Чотирьох-роликовий тестер навантаження зварювання, N 3200
Машина Альмена-Віландера ОК навантаження, N 20000
Тест FAG для роликових підшипників FE9 (6000/rpm/1500N/1600С), F50 ч: 250 Виділення оливи % 0



	Мастила призначені для змащування обладнання та підшипників електричного двигуна компресора, які встановлено на тепловозах ТЕ33АС виробництва General Electric згідно з вимогами інструкції GE Transportation.
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	Очікувана вартість

2 309 914,56грн. з ПДВ (два мільйона триста дев’ять тисяч дев’ятсот чотирнадцять гривень п’ятдесят шість копійок)
	Закупівля передбачена  планом закупівлі ТМЗ за власні кошти залізниці на 2021 рік, напрямок фінансування – ТМЦ



