ДК 021:2015 - 34940000-8 Залізничне обладнання

(прокладка підрейкова гумова для рейкових колій ПР)

Номер у Prozorro   UA-2021-08-18-001904-b

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики 1. *Технічні характеристики до прокладок гумових для залізничної колії Прокладки гумові для залізничної колії повинні вироблятися відповідно до вимог ДСТУ 2805-94 (або еквівалент) за технічною документацією, затвердженою в установленому порядку. Фізико-механічні показники гуми, з якої виготовляють прокладки, наведені таблиці 1. Таблиця 1 – Фізико-механічні показники гуми Назва показника; Норма. ПР. 1 Умовна міцність на розтяг, МПа, не менше; 11,0. 2 Відносне подовження при розриві, %, не менше; 250. 3 Твердість, одиниці Шора А або міжнародні одиниці IRHD, не менше; 70. 4 Температурна границя крихкості, С, не вище; - 40. 5 Границі змін показників після старіння на повітрі за температури (1001) С протягом (240,5) г, % - відносного подовження під час розриву; - умовної міцності на розтяг; -35 до 0. 6 Питомий об'ємний опір електричному струму, Ом.см, не менше. 7 Зміна маси після дії осьового масла «Л» (ГОСТ 610) протягом (241) год за температури (232) С, %, не більше; +7. Зовнішній вигляд прокладок за розмірами та кількістю дефектів повинен відповідати нормам показників, наведеним у таблиці 2. Таблиця 2 – Зовнішній вид прокладок Назва показника; Норма. 1 Підвищення, заглиблення, недопресовка, включення, не більше: глибиною (висотою), мм в кількості, шт.; 3,0 5. 2 Сліди обробки, не більше: довжиною, мм глибиною, мм без обмеження кількості; 30,0 4,0. 3 Пузир, не більше: площею, мм2 в кількості, шт.; 20,0 3. 4 Випресовка висотою мм, не більше: по контуру по гранях виїмок без обмеження довжини; 3,0 1,0. 5 Механічні пошкодження, не більше: глибиною, мм в кількості, шт.; 3,0 1. Конструкція та розміри прокладок повинні відповідати технічній документації, за якою вони виготовляються. ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ Ресурс працездатності прокладок (млн. т брутто пропущенного вантажу): 700 МАРКУВАННЯ На поверхні прокладок повинно бути нанесено відбитками прес-форми маркування із зазначенням товарного знака або назва підприємства-виробника, тип прокладки, тип шпал для прокладки типу ПН і рік випуску (дві останні цифри). Кожний наступний рік виготовлення дозволяється позначати крапкою. Розміри букв шрифта установлює виробник згідно з ГОСТ 26.008. Маркування транспортної тари за ГОСТ 14192. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА Гарантійний термін зберігання прокладок - 6 років з дня їх виготовлення. Гарантійний термін експлуатації – 5 років з урахуванням терміну зберігання. 2. Умови пакування 3.1. Прокладки гумові для залізничної колії пакують згідно з НД виробника, які потім розміщують на дерев’яних піддонах з розмежуванням по партіям. 3.2 У пакувальне місце вкладається етикетка (або ярлик), яка містить наступні дані: - назву продукції та її умовну познаку - найменування виробника - рік, місяць і число виготовлення шайб - кількість прокладок або їх масу нетто в партії | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно ДСТУ 2805-94 | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 1 965 177.72 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |