Код ДК 021:2015 - 44530000-4 «Кріпильні деталі»

(Шайба плоска ШП -1.3 для рейкових скріплень типу КБ (65х45х5 мм))

Номер у Prozorro   UA-2021-08-19-002659-c

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики 1. Конструкція та розміри 1.1 Конструкція та розміри шайб повинні відповідати вимогам, зазначеним на рисунку 1 та в таблиці 1. Рис. 1 – Шайба плоска типу ШП-1.3 Т а б л и ц я 1 – Розміри і маса шайб Познака; В, мм; S, мм; Маса, кг. ШП-1.3; 45; 5; 0,087. 2. Технічні вимоги 2.1 Шайби виготовляють із гарячекатаних штаб згідно з ДСТУ 4747:2007. 2.2 Поверхня шайб повинна бути чиста, без тріщин, раковин, задирок, гострих кромок, надривів та іржі. Допускаються дефекти на опорних поверхнях шайб: ризки довжиною не більше 5 мм, рябизна, зам’яті задирки та надриви металу на циліндричних і торцевих поверхнях. Глибина дефектів більше 0,5 мм не допускається. 2.3 Допуск зміщення центрального отвору відносно фіксуючих пазів – не більше 1 мм. 2.4 Виготовлення шайб без захисного покриття. 3. Умови пакування 3.1. Шайби пакують у мішки поліпропіленові вагою не більше 25 кг, які потім вкладають на дерев’яні піддони, загальною масою не більше 1000 кг, або у дерев’яні тарні ящики. 3.2 У пакувальне місце вкладається етикетка (або ярлик), яка містить наступні дані: - назву продукції та її умовну познаку - найменування виробника - рік, місяць і число виготовлення шайб - кількість шайб або їх масу нетто в партії | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно до НД виробника | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 720 000,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі, рекомендованих цін ЦКТУ та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |