ДК 021-2015 – 34940000-8 «Залізничне обладнання»

(Ізоляція для рейкових стиків (поліамідна))

Номер у Prozorro    UA-2021-08-20-003848-c

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Ізоляція стикова Р65 Для виготовлення виробів застосовують поліамід склонаповнений або поліетилен високого тиску. Якість матеріалів, які використовуються під час виготовлення виробів, повинна бути підтверджена сертифікатами відповідності підприємств-виробника або висновком акредитованої у відповідній галузі лабораторії. Застосування вторинного поліаміду заборонено. Вироби ізолюючі виготовляють згідно з технічними умовами ТУ. Основні технічні показники виробів наведені в таблиці 1. Таблиця 1 – Основні технічні показники виробів Назва параметра; Нормативні вимоги. 1; 2. 1 Зовнішній вид та стан поверхні.; 1 На поверхні виробів не допускаються: -раковини;тріщини;сліди течі; пригар; короблення.. 2. Форми та розміри.; У відповідності з креслениками і рисунками.. 3. Питомий об’ємний опір в нормальних умовах, ом·см: - для поліаміду - для полієтилену.; 1014, не менше 1015, не менше. 4. Сила стиснення,Н. Для поліаміду: - прокладка торцева, прокладка нижня, прокладка бокова, планка під болти; -втулка для рейки Р65 Для полієтилену. - прокладка торцева, прокладка нижня, прокладка бокова, планка під болти; -втулка для рейки Р65; 29400 13720 19950 9310. 5. Граничне напруження при стисненні, Мпа(кгс/см²): - для поліаміду: - для полієтилену.; 14(140) 9,5(95). 6. Водовбирання за 24 години для поліаміду,%; не більше 1,3. 7.Збереження фізико- механічних властивостей при дії кліматичних факторів зовнішнього середовища, %; не менше 80. До комплекту постачання на один ізолюючий стик входять вироби, виготовлені з поліаміду або поліетилену згідно з пакувальним листом за таблицями 2-3. Етикетка- один примірник на один комплект поставки. В пакувальному листі, форму якого встановлю виробник, вказують кількість вантажних місць в партії. Кількість вантажних місць в партії та порядковий номер місця усередині партії вказують дробом. Таблиця2 – Комплект виробів на один ізолюючий стик для рейок типу Р65 з двоголовими металевими накладками Назва виробу; Матеріал виробу – поліамід; Матеріал виробу – поліетилен. умовне позначення; виконання; кількість, шт.; умовне позначення; виконання; кількість, шт.. 1 Прокладка торцева; ПТІ-65.1.1*; 1; 1; ПТІ-65.2.1*; 1; 1. ПТІ-65.1.2*; 2; 2; ПТІ-65.2.2*; 2; 2. 2 Прокладка бокова; ПБІ-65.1.1*; -; 4; ПБІ-65.2.1*; -; 4. 3 Втулка; ВІ-65.1.2*; -; 8; ВІ-65.2.2*; -; 8. Примітка – *- або еквівалент. Маса виробів для збірного ізолюючого стика типу Р-65 повинна відповідати значенням, наведеним в таблиці 3. Відхилення маси-15%, не більше. Таблиця 3– Маса виробів збірного ізолюючого стика рейок типу Р65 з двоголовими металевими накладками. Виріб; Маса, кг; Маркування. Назва; Матеріал. 1; 2; 3; 4. Прокладка торцева; Поліамід; 0,084; ПТІ-65.1.1*. Прокладка торцева; Поліетилен; 0,061; ПТІ-65.2.1*. Прокладка торцева; Поліамід; 0,041; ПТІ-65.1.2*. Прокладка торцева; Поліетилен; 0,030; ПТІ-65.2.2*. Прокладка бокова; Поліамід; 0,452; ПБІ-65.1.1*. Прокладка бокова; Поліетилен; 0,368; ПБІ-65.2.1*. Втулка; Поліамід; 0,008; ВІ-65.1.2*. Втулка; Поліетилен; 0,006; ВІ-65.2.2*. Примітка – *- або еквівалент. Умовні позначення виробів у Таблицях 2-5: -перша літера П прокладка або планка, В- втулка; -друга літера Т, Н або П- торцева, нижня або бокова планка; Л- планка під болти; -третя літера І- ізолююча; -дві цифри 65 — застосування(тип рейки). -третя цифра – код матеріалу: 1 – поліамід, 2 – поліетилен; -четверта цифра – виконання виробу: 1 – за варіантом 1, 2 – за варіантом 2. Ізоляція стикова Р50 Для виготовлення виробів застосовують поліамід склонаповнений або поліетилен високого тиску. Якість матеріалів, які використовуються під час виготовлення виробів, повинна бути підтверджена сертифікатами відповідності підприємств-виробника або висновком акредитованої у відповідній галузі лабораторії. Застосування вторинного поліаміду заборонено. Вироби ізолюючі виготовляють згідно з технічними умовами ТУ. Основні технічні показники виробів наведені в таблиці 4. Таблиця 4 – Основні технічні показники виробів Назва параметра; Нормативні вимоги. 1; 2. 1 Зовнішній вид та колір; 1 На поверхні виробів не допускаються: -раковини; тріщини; сліди течі; пригар; короблення.. 2. Форми та розміри.; У відповідності з креслениками і рисунками.. 3 Питомий об’ємний опір в нормальних умовах, ом·см: - для поліаміду - для полієтилену.; 1014, не менше 1015, не менше. 4. Сила стиснення,Н. Для поліаміду: - прокладка торцева, прокладка нижня, прокладка бокова, планка під болти; -втулка для рейки Р50 Для полієтилену. - прокладка торцева, прокладка нижня, прокладка бокова, планка під болти; -втулка для рейки Р50; 29400 11200 19950 7600. 5. Граничне напруження при стисненні, Мпа(кгс/см²): - для поліаміду: - для полієтилену.; 14(140) 9,5(95). 6 Водовбирання за 24 години для поліаміду,%; не більше 1,3. 7. Збереження фізико- механічних властивостей при дії кліматичних факторів зовнішнього середовища, %; не менше 80. До комплекту постачання на один ізолюючий стик входять вироби, виготовлені з поліаміду або поліетилену згідно з пакувальним листом за таблицями 2-3. Етикетка- один примірник на один комплект поставки. В пакувальному листі, форму якого встановлю виробник, вказують кількість вантажних місць в партії. Кількість вантажних місць в партії та порядковий номер місця усередині партії вказують дробом. Таблиця5 – Комплект виробів на один ізолюючий стик для рейок типу Р50 з двоголовими металевими накладками Назва виробу; Матеріал виробу – поліамід; Матеріал виробу – поліетилен. умовне позначення; виконання; кількість, шт.; умовне позначення; виконання; кількість, шт.. 1 Прокладка торцева; ПТІ-50.1.1*; 1; 1; ПТІ-20.2.1*; 1; 1. ПТІ-50.1.2*; 2; 2; ПТІ-50.2.2*; 2; 2. 2 Прокладка бокова; ПБІ-50.1.1*; -; 4; ПБІ-50.2.1*; -; 4. 3 Втулка; ВІ-50.1.1*; -; 6; ВІ-50.2.1*; -; 6. Примітка – *- або еквівалент. Маса виробів для збірного ізолюючого стика типу Р-50 повинна відповідати значенням, наведеним в таблиці 6. Відхилення маси-15%, не більше. Таблиця 6 – Маса виробів збірного ізолюючого стика рейок типу Р50 з двоголовими металевими накладками. Виріб; Маса, кг; Умовна познака. Назва; Матеріал. 1; 2; 3; 4. Прокладка торцева; Поліамід; 0,067; ПТІ-50.1.1*. Прокладка торцева; Поліетилен; 0,049; ПТІ-50.2.1*. Прокладка торцева; Поліамід; 0,033; ПТІ-50.1.2*. Прокладка торцева; Поліетилен; 0,024; ПТІ-50.2.2*. Прокладка бокова; Поліамід; 0,308; ПБІ-50.1.1*. Прокладка бокова; Поліетилен; 0,220; ПБІ-50.2.1*. Втулка; Поліамід; 0,008; ВІ-50.1.1*. Втулка; Поліетилен; 0,006; ВІ-50.2.1*. Примітка – *- або еквівалент. Умовні позначення виробів у Таблицях 6-10: -перша літера П прокладка або планка, В- втулка; -друга літера Т, Н або П- торцева, нижня або бокова планка; Л- планка під болти; -третя літера І- ізолююча; -дві цифри 50 — застосування (тип рейки). -третя цифра – код матеріалу: 1 – поліамід, 2 – поліетилен; -четверта цифра – виконання виробу: 1 – за варіантом 1, 2 – за варіантом 2. Вимоги до зовнішнього виду виробів 1.Вимоги до прокладок торцевих: -поверхні повинні бути рівними, без деформацій та механічних пошкоджень; -не допускаються виступи висотою більше 0,3 мм на поверхнях, прилеглих до торців рейок; -не допускається увігнутість торцевої поверхні робочої частини голівки. не допускається увігнутість торцевої поверхні робочої частини голівки. 2. Вимоги до прокладок нижніх: поверхні повинні бути рівними, без деформацій та механічних пошкоджень. 3. Вимоги до прокладок бокових: поверхні повинні бути рівними, без деформацій та механічних пошкоджень. 4. Вимоги до планок під болти: поверхні, прилеглі до рейкових накладок, повинні бути рівними, без деформацій та механічних пошкоджень. 5. Вимоги до втулок: втулки повинні вільно входити в болтові отвори накладок і рейок. | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно НД виробника | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 526 387,20 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, рекомендованих цін ЦКТУ, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |