ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина

(Брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії)

Номер у Prozorro      UA-2021-09-15-004504-c

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: *Опис предмету закупівлі Брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії 1. Згідно „Інструкції з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 за № 072-Ц бруси дерев’яні непросочені під стрілочні переводи повинні відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 8816:2009 „Брусся дерев’яні для стрілочних переводів залізниць широкої колії”. 2. Розміри поперечних перерізів встановлені за умови, що абсолютна вологість деревини, з якої вони виготовлені, не перевищує 22%. При більшій вологості деревини шпали повинні мати припуски на усушку згідно з вимогами ДСТУ 4920:2008 «Пилопродукція. Визначення радіального та тангенціального усихання». Розміри перерізів брусів: Табл.1 Тип бру-са; Товщи-на (h); Розмір верхньої постелі; Ширина нижньої постелі (с); Висота пропиленої бічної сторони (h1). Поширена; Широка; Нормальна. І; 180±5; 220; 200; -; 260; 130. b h1 h с 3. Перевідні бруси поставляються комплектами з зазначенням типу стрілочного переводу. Кількість брусів у комплекті відповідає типовій епюрі їх укладання і зазначена в ДСТУ ГОСТ 8816:2009 та в табл.. 2. Склад комплекту брусів для стрілочних переводів, шт.: Табл..2 Довжина бруса, м; А3 (1/11) тип І. 3; 16. 3,25; 10. 3,5; 8. 3,75; 7. 4; 5. 4,25; 6. 4,5; 7. 4,75; 6. 5; 5. 5,25; 6. 5,5; 4. Усього; 80. Обсяг деревини, м3; 14,91. 4. Непросочений перевідний брус закуповується в кубічних метрах. Згідно Інструкції ЦП-0269 кожний комплект має відповідний обсяг деревини, необхідної для виготовлення комплекту 5. За формою бруси закуповуються обрізні. 6. Виготовлені бруси маркуються на торці (зазначається довжина). 7. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно ДСТУ ГОСТ 8816-2009 | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 1 989 590,40 грн. | За результатами маркетингового дослідження ринку та рекомендованих цін ЦКТУ, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |