ДК  021-2015 - 09210000-4 «Мастильні засоби»  (оливи технічні в асортименті)

Номер у Prozorro  UA-2021-10-13-010836-b

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Олива трансмісійна SAE 80W90 або еквівалент В'язкість кінематична при 100 °С, мм 2/с –13,5-18,5 Індекс в'язкості, не менше - 85 Температура, °С: • спалаху у відкритому тиглі, не нижче +200, • застигання, не вище – мінус 25 Колір, одиниці ЦНТ, не більше – 6,0 Кислотне число, мг КОН/г, не більше – 2,0 Масова частка механічних домішок, % - відсутність Густина за температури 20оС, кг/м3, не вище 920 Масова частка сірки, % не більше – 3,0 Трибологічні характеристики на 4-х кульовій машині при температурі (20±5)оС: • індекс задиру (1з),Н, не менше – 568 • навантаження зварювання (Рзв), Н - не менше - 3685. Олива моторна (напівсинтетична) SAE 10W40 універсальна або еквівалент В'язкість кінематична при 100 °С, мм2/с – 12,5-16,3 Густина при 20 °С, кг/м3, не більше - 910 Індекс в'язкості, не менше - 125 Лужне число, мг КОН/г, не менше - 9,0 Зольність сульфатна, %, не більше - 1,5 Температура, °С: • спалаху у відкритому тиглі, не нижче +200 • застигання, не вище – мінус 30 Масова частка механічних домішок, % - не більше - 0,015 Колір, одиниці ЦНТ, не більше - 4,5 Масова частка активних елементів, %, не менше • кальцію - 0,27 • цинку - 0,11 В'язкість динамічна при мінус 25 0С, мПа.с, не більше - 7000. Олива моторна (синтетична) SAE 5W40 універсальна або еквівалент В'язкість кінематична при 100 °С, мм2/с – 12,5-16,3 Густина при 20 °С, кг/м3, не більше - 910 Індекс в'язкості, не менше - 140 Лужне число, мг КОН/г, не менше - 9,0 Зольність сульфатна, %, не більше - 1,5 Температура, °С: • спалаху у відкритому тиглі, не нижче +205 • застигання, не вище – мінус 35 Масова частка механічних домішок, % - не більше - 0,015 Колір, одиниці ЦНТ, не більше - 4,5 Масова частка активних елементів, %, не менше • кальцію - 0,30 • цинку - 0,11 В'язкість динамічна при мінус 30 0С, не більше - 6600. Олива гідравлічна ISO 32 або еквівалент В'язкість кінематична при 40 °С, мм2/с – 28,8-35,2 Індекс в'язкості, не менше – 90 Температура, °С: • спалаху у відкритому тиглі, не нижче +190 • застигання, не вище - мінус 32 Зольність, %, не більше - 0,3 Густина за температури 20 оС, кг/м3, не більше 920 Масова частка, %: • сірки, % не більше – 1,0 • цинку, %, не менше – 0,04 Число деемульсації, с, не більше - 200 Випробування на корозію – витримує Ступінь очищення, мг/100г оливи, не більше 400. Олива компресорна ISO 46 або еквівалент В'язкість кінематична при 40 °С, мм2/с – 41,4-50,6 Індекс в'язкості, не менше - 90 Температура, °С: • спалаху у відкритому тиглі, не нижче +200 • застигання, не вище – мінус 20 Колір, одиниці ЦНТ, не більше – 5,0 Кислотне число, мг КОН/г, не більше – 0,8 Масова частка механічних домішок, % - відсутність Масова частка – сірки, %, не більше -0,8 Густина за температури 20оС, кг/м3, не більше 920 Зольність, % не більше – 0,5 Схильність до піноутворення, см3: • при 24 оС не більше – 75 • при 94 оС не більше – 75 Випробування на корозію на мідних пластинках – витримує Число деемульсації, с, не більше – 300 Клас експлуатаційних властивостей – ISO 6743-3 (DAH), DIN 51506 (VDL). Олива моторна М-10ДМ або еквівалент В'язкість кінематична при 100 °С, мм2/с, не менше 11,4 Індекс в'язкості, не менше - 90 Лужне число, мг КОН/г, не менше - 8,2 Зольність сульфатна, %, не більше - 1,5 Температура, °С: • спалаху у відкритому тиглі, не нижче +220 • застигання, не вище – мінус 18 Густина за температури 20 °С, г/м3, не більше 0,905 Масова частка активних елементів, %, не менше • кальцію - 0,30 • цинку - 0,09. | «НОРМАТИВИ витрат мастильних матеріалів» Наказ № 43 від 10.02.1998 МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ "Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті" «Нормативи витрат паливно-мастильних матеріалів для спеціального рухомого складу.» Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 03.03.2008 №244 |
| Якісні характеристики нормативні документи виробника, відповідно до яких виготовляється продукція . | Відповідно до нормативної документації заводу виробника, по нормам пробігу, виконується заміна і долив олив в двигунах внутрішнього згорання та обладнання автотранспорту |
| Очікувана вартість 913 039,44 грн. з ПДВ | Закупівля передбачена планом закупівлі МТЗ за власні кошти залізниці на 2021 рік, напрямок фінансування – ТМЦ |