ДК  021-2015 -34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» (колодки гальмівні).

UA-2021-10-25-003205-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики 1; Колодка гальмівна локомотивна гребенева типу «М»; Маса, твердість колодки повинна відповідати значенням згідно ГОСТ30249-97 п4.5, п4.4. Колодка повинна виготовлятися із сірого чавуну, хімічний склад який повинен відповідати ГОСТ 30249-97 п4.2 таб.1: На кожній колодці повинні бути нанесені: - товарний знак підприємства-вироб-ника; - позначення типу колодки; - номер партії або номер плавки. Гарантійний термін експлуатації - згідно нормативно-технічній документації.. 2; Колодка гальмівна для електровозів типу «ЧС»; Колодка застосовується для забезпечення процесу гальмування електровозів серії ЧС Маса колодки повинна бути 8,5кг «+/-» 200гр. з чавуну густиною 7,2г/см3. Колодка повинна виготовлятися із сірого чавуну, хімічний склад якого: C (вуглець) 3-3,4%, Si (кремній) 1-1,5%, Mn (марганець) 1-1,5%, P (фосфор), не більше 0,2-0,6%, S (сірка), не1більше 0,2%. Твердість по Бриннеллю (НВ): Тіло колодки - від 197 до 241, вушко - не більш 321.. 3; Колодка фосфориста для електропоїздів тип «Ф»; Твердість повинна бути в межах від 187 до 241 HB. Внутрішні радіуси 430 мм та 475 мм. Ширина отвору під чеку тормозної колодки в межах від 22,5 мм до 25,5 мм. Виготовлятись з чавуну, хімічний склад якого повинен відповідати наступним нормам: - С (вуглець) – 2,8-3,5 %; - Si (кремній) – 1,3-2,0%; - Мn (марганець) – 0,3-0,9%; - Р (фосфор) – 1,0-1,5%; - S (сірка) – 0,15%. Маса колодки повинна бути в межах від 14,0 до 14,4 кг з щільністю чавуна 7,2 г/см3.. 4; Колодка гальмівна чавунна типу "С" зі вставкою; Маса колодки – 14,2 кг, - геометричні розміри: - ширина 80 мм, - товщина 85 мм, довжина 380 мм. Колодки виготовляються із сірого чавуну, способом литва. Хімічний склад чавуна повинен містити у %: - С - 2,8÷3,6; - Si - 0,7÷1,2; - Mn - 0,4÷1,1; - P-не більше 0,5; - S - не більше 0,2. Твердість: тіло колодки - 197÷255НВ. Колодки виготовляються із сталевою пластиною з марок сталі: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 і 05кп, 08кп. Колодки повинні бути обрубані та очищені, не мати тріщин.. | Згідно з нормативним документами «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од Правила технічного обслуговування і поточного ремонту Електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8. Згідно з нормативним документом «Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій 105.80600.94299» Затвердженого наказом Укрзалізниці № 39-Ц від 30.01.2002 р. (ЦТ-0046), Норм витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електропоїздів ЕПЛ2Т Затверджені наказом УЗ від 24.05.2012 № 193-Ц |
| Очікувана вартість 5 262 762,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |