ДК 021:2015:8130000-9 «Спеціальний робочий одяг» (костюм тепло – захисний)

UA-2022-11-03-013130-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Костюм теплозахисний повинен мати захисні властивості: Со, З, Тн, Ми, Ву, за виготовленням повинен відповідати ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) Одяг захисний. Загальні вимоги; ДСТУ EN 342:2017 (EN 342:2004; AC:2008, IDT) Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду; ДСТУ EN 14058:2008 Одяг захисний. Одяг спеціальний для захисту від зниження температур (EN 14058:2004, ІDT); ДСТУ EN ISO 20471:2016 (EN ISO 20471:2013, IDT; ISO 20471:2013, IDT; EN ISO 20471:2013/A1:2016, IDT; ISO 20471:2013/Amd 1:2016, IDT) Одяг підвищеної видимості. Складові костюму: куртка, напівкомбінезон. Колір костюму: куртка – темно- синього кольору з налокітниками. Напівкомбінезон - темно-синього кольору з наколінниками, який гармонує з загальним кольором виробу. Світловідбиваючі смуги (місця розташування смуг наведено нижче в опису); Опис складових частин виробу: Куртка утеплена темно – синього кольору, з помаранчевою кокеткою і з світловідбиваючими смугами: - прямого силуету з центральною бортовою застібкою на блискавку та з захисною планкою на текстильну застібку (липучка). - верхні кишені з клапанами, одна з них для рації. Нижні кишені врізані. - каптур (капюшон), що пристьобується на блискавку. - емблема АТ «Укрзалізниця» на кокетці ліворуч, а саме на лівій кишені, який нанесений шовкотрафаретним методом водостійкою фарбоюбілого кольору (Малюнок 1). Напівкомбінезон – прямого силуету з центральною застібкою на блискавку, бічними нагрудними кишенями. Якість тканини повинна відповідати терміну носіння, не менше 36 місяців. Зовнішня тканина - змішана. Колір: для основних деталей -темно синій, для оздоблювальних деталей - помаранчевий Склад: бавовна не менше 35% решта ПЕ , Обробка тканини - масловодовідштовхувальна. Поверхнева густина, г/м² не менше 235 г/м² Підкладка: бязь гладкофарбована (бавовна 100%), темного кольору, який гармонує з кольором основної тканини, щільністю не менше 140 г/м2. Підкладка з’єднана з утеплювачем прямими вертикальними паралельними строчками. Утеплювач: стьобаний прошивний синтепон (тулуб щільн.300 г/м2 (або три шари по 100 г/м2 ), комір, капюшон, рукава та напівкомбінезон 200 г/м² (або два шари по 100 г/м2 ); Костюм повинен забезпечити підвищену видимість робітників під час виконання своїх обов'язків, а саме містить світловідбиваючі смуги: ширина смуг - 5 см. Місця розташування смуг: на спині та грудях куртки - по краю кокеток (ширина кокетки не повинна бути менше розміру визначеному вище, а саме – відповідати 19 см від горловини), на рукавах куртки смуги розташовані на 7 см нижче від згину ліктя, на штанях – на 7 см нижче від згину колін. Світловідбиваюча смуга повинна бути виготовлена з композиційного матеріалу, що складається з тканини стійкої до корозії, водо-, тепло-, холодостійкою, стійкою до вплива палива. Більш детальні вимоги до тканини: Стійкість тканини розривних навантажень згідно з ДСТУ EN ISO 13934-1:2018 (EN ISO 13934-1:2013, IDT; ISO 13934-1:2013, IDT) (основа/уток) Н, не менше - 1200/700. Зміна лінійних розмірів після прання, згідно з ДСТУ ISO 6330-2001/ГОСТ ИСО 6330-2002 основа/уток, %, не більше ± 2,5% / 1,5%. Стійкість забарвлення тканини до прання згідно з ДСТУ ISO 105-С06:2009, бал, не менше – 4. Стійкість забарвлення до дії світла згідно з ДСТУ ISO 105-В02:2009, бал, не менше – 4. Стійкість забарвлення до сухого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-Х12:2009, бал, не менше – 4. Стійкість забарвлення до мокрого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-Х12:2009, бал, не менше – 4. Стійкість забарвлення до поту згідно з ДСТУ ISO 105-E04:2009, бал, не менше – 4. Стійкість до дії води (опір до зволоження) згідно з ДСТУ ISO 4920:2005, бали, не менше - 4. Стійкість до дії мастил згідно з ДСТУ ISO 14419:2005, не менше – 5. Стійкість до стирання згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, циклів, не менше - 30 000. Повітропроникність згідно з ДСТУ ISO 9237:2003, дм3/м2 *с, не менше -25. При поставці кожна одиниця товару повинна бути в індивідуальній упаковці з зазначенням розміру. | Дана продукція необхідна для забезпечення працівників структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спецодягом згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року № 141 (НПАОП 60.1-3.31-17). |
| Якісні характеристики: ДСТУ EN ISO 13688:2016; ДСТУ EN 342:2017; ДСТУ EN 14058:2008; ДСТУ EN ISO 20471:2016 або НД виробника. |  |
| Очікувана вартість: 411 840,00 грн. з ПДВ (чотириста одинадцять тисяч вісімсот сорок гривень 00 копійок) | За результатами маркетингового дослідження ринку |