ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (Колодки гальмівні)

UA-2022-12-14-006504-a

| ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ | ОБГРУНТУВАННЯ |
| --- | --- |
| Гарантійний термін зберігання колодки на відкритих майданчиках - два роки, на закритих майданчиках - п’ять років. |  |
| Технічні характристики Найменування товару; Технічні характеристики. Колодка гальмівна локомотивна гребенева типу «М»; Гребневі колодки типу «М» призначені для встановлення на локомотиви залізниць України колії 1520мм, з діаметром колеса кочення 1040 ÷ 1450мм. Твердість колодки у межах від 229 НВ до 302 НВ. Колодки виготовляються із чавуну хімічний склад, якого повинен бути в межах С (вуглець) 2,7-3,4% Si (кремній) 0,7-1,0% Mn (марганець) 0,4-0,9% P (фосфор) 0,4-0,9% S (сірка) не1більше 0,2% ГОСТ 30249-97. Колодка фосфориста для електропоїздів тип «Ф»; Твердість повинна бути в межах від 187 до 241 HB. Внутрішні радіуси 430 мм та 475 мм. Ширина отвору під чеку тормозної колодки в межах від 22,5 мм до 25,5 мм. Виготовлятись з чавуну, хімічний склад , якого повинен бути в межах: С (вуглець) – 2,8-3,5 %; Si (кремній) – 1,3-2,0%; Мn (марганець) – 0,3-0,9%; Р (фосфор) – 1,0-1,5%; S (сірка) – 0,15%. Маса колодки повинна бути в межах від 14,0 до 14,4 кг з щільністю чавуна 7,2 г/см3.. Колодка гальмівна чавунна типу "С" зі вставкою; Маса колодки – 14,2 кг, - геометричні розміри: - ширина 80 мм, - товщина 85 мм, довжина 380 мм. Колодки виготовляються із сірого чавуну, способом литва. Хімічний склад хімічний склад, якого повинен бути в межах: С (вуглець) - 2,8÷3,6%; Si (кремній - 0,7÷1,2%; Мn (марганець - 0,4÷1,1%; Р (фосфор) -не більше 0,5%; S (сірка) - не більше 0,2%. (Твердість по Бриннеллю (НВ): тіло колодки – 197-255НВ. Колодки виготовляються із сталевою пластиною з марок сталі: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 і 05кп, 08кп. Колодки повинні бути обрубані та очищені, не мати тріщин.. | Згідно з нормативним документами «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій. 105.80600.94299 (ЦТ-0046), затверджені наказом Укрзалізниці № 39-Ц від 30.01.2002 р. |
| Очікувана вартість 7 029 008,40 грн. з урахуванням ПДВ. За результатами маркетингового дослідження ринку | Для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |