ДК 021:2015 - 34940000-8 Залізничне обладнання

(Прокладка підрейкова типу ПРП-3.2.1 для рейкових скріплень типу КПП для рейок Р65 (UIC60))

UA-2023-01-16-012083-a

| Вимоги до Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики *Технічні характеристики до прокладок підрейкових типу ПРП-3.2.1для рейкових скріплень типу КПП для рейок Р65 (UIC60) (або еквівалент) Геометричні розміри прокладок повинні забезпечувати їх роботу з анкером відповідної конструкції та рейками типу Р65 (UIC-60), відповідати кресленням та забезпечувати сумісність з іншими елементами скріплень, товщина має бути 10 мм. Основні технічні показники прокладки підрейкової товщиною 10 мм Назва параметру; Нормативні вимоги. 1. Форма, розміри, зовнішній вигляд; Згідно з креслениками. 2. Профіль; Будь-який, окрім гладкого (періодичний або хвилеподібний). 3. Твердість прокладок, виготовлених з: - поліуретану, одиниць Шора Д - поліетилену, МПа; від 45 до 60 від 16 до 20. 4. Статистична жорсткість прокладки при стисненні при температурі (20±2) оС залежно від матеріалу, кН/мм; від 50 до 600. Основні розміри, яким повинна відповідати прокладка підрейкова товщиною 10 мм Показники надійності. Гарантійний строк експлуатації 100 млн. т пропущеного вантажу або 3 роки з початку експлуатації, залежно від того гарантійне напрацювання чи строк гарантійного експлуатування буде досягнуто раніше. Ресурс працездатності – не менше 800 млн. т пропущеного вантажу. Транспортування. Транспортування та зберігання виробів необхідно проводити відповідно до вимог ГОСТ 15150-69 та нормативного документу, згідно якого вони виготовляються. Вироби транспортують усіма видами транспорту згідно з правилами транспортування вантажів і технічними умовами навантаження та закріплення вантажу, діючих на даний вид транспорту. Пакування. Пакування виробів повинно відповідати вимогам ДСТУ ISO 6591 та нормативному документу, за яким вони виготовляються. Маса однієї пакувальної одиниці повинна бути не більше 40,0 кг. За згодою з замовником допускаються інші види пакування. Пакування повинно виключати можливість ушкодження виробів під час транспортування. Маркування. Маркування виробів повинно відповідати вимогам креслеників та нормативному документу, за яким вони виготовляються. Маркування повинно обов’язково містити: - умовну позначку виробу; - знак для товарів та послуг підприємства-виробника; - дату виготовлення (рік – дві останні цифри); умовну позначку нормативного документу, згідно якого вирів виготовлено | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно до вимог ТД | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 2 370 000,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку та рекомендованих цін ЦКТУ |