ДК 021:2015 - 34940000-8 Залізничне обладнання

(Прокладка гумова на брус стрілочного переводу ПС)

UA-2022-12-12-007900-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики *Технічні характеристики до прокладок гумових для залізничної колії Прокладки гумові на брус стрілочного переводу ПС повинні вироблятися відповідно до вимог ДСТУ 2805-94 за технічною документацією, затвердженою в установленому порядку. До комплекту входять прокладки типу ПС2 довжиною 643мм. ±6мм.з кроком пазів 24 в кількості 57 шт. та прокладки типу ПС3 довжиною 896мм. ±6мм.з кроком пазів 35 в кількості 36 шт. Фізико-механічні показники гуми, з якої виготовляють прокладки, наведені таблиці 1. Таблиця 1 – Фізико-механічні показники гуми Назва показника; Норма. ПС. 1 Умовна міцність на розтяг, МПа, не менше; 7,3. 2 Відносне подовження при розриві, %, не менше; 200. 3 Твердість, одиниці Шора А або міжнародні одиниці IRHD, не менше; 57. 4 Температурна границя крихкості, С, не вище; - 32. 5 Границі змін показників після старіння на повітрі за температури (1001) С протягом (240,5) г, % - відносного подовження під час розриву; - умовної міцності на розтяг; -15 до+30. 6 Питомий об'ємний опір електричному струму, Ом.см, не менше; 109. 7 Зміна маси після дії осьового масла «Л» (ГОСТ 610) протягом (241) год за температури (232) С, %, не більше; +7. Зовнішній вигляд прокладок за розмірами та кількістю дефектів повинен відповідати нормам показників, наведеним у таблиці 2. Таблиця 2 – Зовнішній вид прокладок Назва показника; Норма. 1 Підвищення, заглиблення, недопресовка, включення, не більше: глибиною (висотою), мм в кількості, шт.; 3,0 5. 2 Сліди обробки, не більше: довжиною, мм глибиною, мм без обмеження кількості; 30,0 4,0. 3 Пузир, не більше: площею, мм2 в кількості, шт.; 20,0 3. 4 Випресовка висотою мм, не більше: по контуру по гранях виїмок без обмеження довжини; 3,0 1,0. 5 Механічні пошкодження, не більше: глибиною, мм в кількості, шт.; 3,0 1. Конструкція та розміри прокладок повинні відповідати технічній документації, за якою вони виготовляються. ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ Ресурс працездатності прокладок (млн. т брутто пропущенного вантажу): 250. МАРКУВАННЯ На поверхні прокладок повинно бути нанесено відбитками прес-форми маркування із зазначенням товарного знака або назва підприємства-виробника, тип прокладки, тип шпал для прокладки типу ПН і рік випуску (дві останні цифри). Кожний наступний рік виготовлення дозволяється позначати крапкою. Розміри букв шрифта установлює виробник згідно з ГОСТ 26.008. Маркування транспортної тари за ГОСТ 14192. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА Гарантійний термін зберігання прокладок - 6 років з дня їх виготовлення. Гарантійний термін експлуатації – 5 років з урахуванням терміну зберігання | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно ДСТУ 2805-94 | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Вартість: 1 020 000,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку та рекомендованих цін ЦКТУ, вартісних показників останньої закупівлі та відповідно до листа ДП ДЗІ від 16.12.21 № 11/180 |