Код ДК 021:2015 – 19140000-9 «Шкіра зі шкур інших тварин, комбінована шкіра та інші види шкіри» (Вінілшкіра)

UA-2023-02-03-012472-a
 
	Вимоги тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні та якісні характеристики

Вид- ВО-ТР -вінілшкіра оббивочна  на трикотажній основі. Ширина-140-160 см., товщина-0,9+/-0,1 мм., довжина не менше 25 м., маса 1м² не менше 500г. Розривне навантаження: поздовжній напрям-не менше 30 даН, поперечний напрям-не менше 20 даН. Жорсткість не більше 20 сН. Міцність зв’язку плівкового покриття з основою в повздовжньому напрямку не менше 0,5 кН/м. Морозостійкість не вище -25°С. Світлостійкість не менше 4 балів. Вогнебезпечність не більше 1,66 мм/с., водопроникність не менше 8 год. Показники пожежної безпеки: за займистістю – важко займиста, за поширенням полум’я – не поширює полум’я. Н – вогнестійка.  Вишневий або світло-сірий колір. Гарантійний термін зберігання не менше 12 міс. від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію.
	Згідно з нормативним документом «Норми витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електровозів серії ВЛ8»,
 Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од,
«Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів постійного струму ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11» ЦТ-0188, затверджені наказом від 28.07.2009

	Очікувана вартість
497 280,00 з ПДВ  
	За результатами маркетингового дослідження ринку



