ДК 021:2015 - 19510000-4  «Гумові вироби» (Пластини технічні гумові)

UA-2023-02-13-012238-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики – Пластина технічна неформова ТМКЩ - Пластини повинні бути: - клас – ІI; - вид Н – неформові пластини; - вид Ф – формовані пластини; - тип І – гумова пластина; - ступінь твердості – С; - температурний інтервал, °С - від -30 до +80 - товщини, мм – 5, 10, 2, 3 4, 6мм Умовна міцність при розтягуванні, МПа, не менше 5,0 Відносне подовження при розриві, %, не менше 250 Коефіцієнт морозостійкості по еластичної відновленню після стиску, не менше 0,2. пакування пластини – рулон; Вага рулону до 60кг. Гарантійні зобов’язання : Гарантійний термін зберігання - 1 рік від дати виготовлення, експлуатації - 2 роки (не враховуючи 1 рік від дати виготовлення). Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування : Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування : Відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.) |
| Якісні характеристики - НД виробника |  |
| Очікувана вартість: 84 651,60 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |