Код ДК 021:2015 - 34940000-8 Залізничне обладнання

(Прокладка нашпальна гумова для рейкових колій ПН-Д)

UA-2023-02-20-001832-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики *Технічні характеристики до прокладок гумових для залізничної колії Прокладки гумові для залізничної колії повинні вироблятисявідповідно до вимог ДСТУ 2805-94 (або еквівалент) за технічною документацією, затвердженою в установленому порядку. Фізико-механічні показники гуми, з якої виготовляють прокладки, наведені таблиці 1. Таблиця 1 –Фізико-механічні показники гуми Назва показника; Норма. ПН-Д. 1 Умовна міцність на розтяг, МПа, не менше; 5,4. 2 Відносне подовження при розриві, %, не менше; 100. 3 Твердість, одиниці Шора А або міжнародні одиниці IRHD, не менше; 65. 4 Температурна границя крихкості, С, не вище; -25. 5 Границі змін показників після старіння на повітрі за температури (1001) С протягом (240,5) г, % - умовної міцності на розтяг; -15 +30. Зовнішній вигляд прокладок за розмірами та кількістю дефектів повинен відповідати нормам показників, наведеним у таблиці 2. Таблиця 2 –Зовнішній вид прокладок Назва показника; Норма. 1 Підвищення, заглиблення, недопресовка, включення, не більше: глибиною (висотою), мм в кількості, шт.; 3,0 5. 2 Сліди обробки, не більше: довжиною, мм глибиною, мм без обмеження кількості; 30,0 4,0. 3 Пузир, не більше: площею, мм2 в кількості, шт.; 20,0 3. 4Випресовка висотою мм, не більше: по контуру по гранях виїмок без обмеження довжини; 3,0 1,0. 5 Механічні пошкодження, не більше: глибиною, мм в кількості, шт.; 3,0 1. Конструкція та розміри прокладок повинні відповідати технічній документації, за якою вони виготовляються. Гарантійні зобовязання. Ресурс працездатностіпрокладок (млн. т брутто пропущенного вантажу) – 300 Гарантійний термін зберігання прокладок - 6 роки з дня їх виготовлення. Гарантійний термін експлуатації – 5 років з урахуванням терміну зберігання Транспортування. Транспортуваннявиробів необхідно проводити відповідно до нормативного документу, згідно якого вони виготовляються. Виробитранспортуютьзалізничним та автомобільним транспортом згідно з правилами транспортування вантажів і технічними умовами навантаження та закріплення вантажу, діючих на даний вид транспорту. Пакування. Пакування виробів повинно відповідати вимогам ДСТУ ISO6591 та нормативному документу, за яким вони виготовляються. За згодою з замовником допускаються інші види пакування. Пакування повинно виключати можливість ушкодження виробів під час транспортування. Маркування. Маркування виробів повинно відповідативимогам креслеників та нормативному документу, за яким вони виготовляються. На поверхні прокладок повнна бути нанесена відбитками прес-форми маркування із зазначенням товарного знака або назва підприємства-виробника, тип прокладки, тип шпал для прокладки типу ПНД і рік випуску (дві останні цифри). Кожний наступний рік виготовлення дозволяється позначати крапкою. | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно ДСТУ 2805-94 | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 365 625,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |