ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів

чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху

(Колодки гальмівні)

UA-2023-02-28-006052-a

| ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ | ОБГРУНТУВАННЯ |
| --- | --- |
| Гарантійний термін зберігання колодки на відкритих майданчиках - два роки, на закритих майданчиках - п’ять років. |  |
| Технічні та якісні характристики Колодка гальмівна локомотивна гребенева типу «М»; Гребневі колодки типу «М» призначені для встановлення на локомотиви залізниць України колії 1520мм, з діаметром колеса кочення 1040 ÷ 1450мм. Твердість колодки у межах від 197 НВ до 302 НВ. Колодки виготовляються із чавуну хімічний склад, якого повинен бути в межах С (вуглець) 2,7-3,4% Si (кремній) 0,7-2,0% Mn (марганець) 0,4-1,0% P (фосфор) 0,4-1% S (сірка) не1більше 0,2% ГОСТ 30249-97 або НТД виробника*. Колодка гальмівна для електровозів типу «ЧС»; Колодка застосовується для забезпечення процесу гальмування електровозів серії ЧС Маса колодки повинна бути 8,5кг «+/-» 200гр. з чавуну густиною 7,2г/см3. Колодка повинна виготовлятися із сірого чавуну, хімічний склад якого: C (вуглець) 3-3,4%, Si (кремній) 1-1,5%, Mn (марганець) 1-1,5%, P (фосфор), не більше 0,2-0,6%, S (сірка), не1більше 0,2%. Твердість по Бриннеллю (НВ): Тіло колодки - від 197 до 241, вушко - не більш 321.. Колодка гальмівна чавунна типу "С" зі вставкою; Маса колодки – 14,2 кг, - геометричні розміри: - ширина 80 мм, - товщина 85 мм, довжина 380 мм. Колодки виготовляються із сірого чавуну, способом литва. Хімічний склад чавуна повинен містити у %: - С - 2,8÷3,6; - Si - 0,7÷1,2; - Mn - 0,4÷1,1; - P-не більше 0,5; - S - не більше 0,2. Твердість: тіло колодки - 197÷255НВ. Колодки виготовляються із сталевою пластиною з марок сталі: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 і 05кп, 08кп. Колодки повинні бути обрубані та очищені, не мати тріщин.. | Згідно з нормативним документами «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од Згідно «Правил безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу» затвердженого наказом №54 від 24.03.2008 р. ДЕРЖАВНИМ КОМІТЕТОМ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ |
| Очікувана вартість 4 737 948,00 грн. з урахуванням ПДВ. За результатами маркетингового дослідження ринку | Для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |