ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина

(Брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії)

UA-2023-03-10-006054-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: Брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії Бруси дерев’яні для стрілочних переводів широкої колії (далі – бруси перевідні) повинні відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 8816:2009 “Брусся дерев’яні для стрілкових переводів залізниць широкої колії. Технічні умови” Довжина брусів перевідних повинна бути від 3,0 м до 5,5 м з градацією через кожні 0,25 м. b h 1 h b 1 Рисунок 1 – Форми поперечних перерізів брусів перевідних обрізних. Таблиця 1 – Розміри перерізів брусів перевідних, мм Тип бруса; Товщина бруса (h); Розмір верхньої постелі (b); Ширина нижньої постелі (b1); Ширина бруса по непропи- лених сторонах (b2); Висота пропиленої бічної сторони (h1). поширена У; широка Ш; нормальна Н. І; 180; 220; 200; –; 260; І; 130. II; 160; 220; –; 175; 250; II; 120. III; 160; –; 200; 175; 230; III; 120. Постелі брусів перевідних повинні бути взаємно паралельними. Бічні сторони в обрізних брусах повинні бути взаємно паралельними і перпендикулярними постелям. Непаралельність постелей і бічних сторін в обрізних брусах допускається за нормами граничних відхилень по товщині й ширині бруса. Поверхні торців брусів перевідних повинні бути перпендикулярні до подовжньої осі бруса. Скіс пропилу по товщині та ширині бруса допускається не більше 20 мм. Непропилені поверхні брусів перевідних і обзельні ділянки обрізних брусів повинні бути очищені від кори і лубу. Сучки повинні бути обрубані, а ребриста окоренкуватість має бути зрізана врівень з поверхнею бруса. Забивання дефектів деревини не допускається. Комплектність - Відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійні зобов’язання - Гарантійний строк експлуатації продукції не менше 2 років від дня отримання продукції кінцевим споживачем.Гарантійний строк зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Умови зберігання - Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування - Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника. | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно ДСТУ ГОСТ 8816:2009 | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 3 698 276,40 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |