ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина

(Шпала дерев`яна обрізна непросочена тип 1)

UA-2023-03-10-007377-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики: відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 78-2009 ШПАЛИ ДЕРЕВ’ЯНІ НЕПРОСОЧЕНІ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦЬ ШИРОКОЇ КОЛІЇ (або еквівалент) Шпали дерев’яні для залізниць широкої колії (далі – шпали) повинні відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 78:2009 “Шпали дерев’яні для залізниць широкої колії. Технічні умови” Розміри поперечних перерізів шпал (таблиця 1) встановлені за умови, що вологість деревини брусів не перевищує 22 %. При більшій вологості деревини бруси перевідні повинні виготовлятися з припусками на усушку згідно з вимогами ДСТУ ОСТ 78:2009. Рисунок 1 – Форма поперечного перерізу шпал обрізних. Таблиця 1 – Розміри перерізів шпал, мм Тип шпали; Товщина шпали h±5; Висота пропиляних бокових сторін, не менше h; Розмір верхньої постелі; Ширина нижньої постелі b1±5; Довжина l±20. b; b´. І; 180; 150; 180; –; 250; 2750. II; 160; 130; 160; –; 230; 2750. III; 150; 105; 140; 190; 230; 2750. Примітки 1 Допускаються шпали шириною нижньої постелі 1 типу - 230 мм, II и IІІ типів - 250 мм в кількості не більше 10 % в партії. 2 Ширина b2 необрізних шпал повинна бути не більше 280 мм. Технічні вимоги Шпали виготовляють із деревини сосни, ялиці, ялини, модрини і берези. Вимоги до якості деревини наведені в таблиці 2. Таблиця 2 – Вимоги до якості деревини шпал Дефект деревини або її обробки; Норма обмеження дефектів деревини. 1; 2. Сучки здорові; Не допускаються на верхній постелі розміром більше 60 мм, а на інших поверхнях – більше 110 мм. Сучки незрощені: гнилі; Не допускаються на верхній постелі розміром більше 10 мм, а на інших поверхнях – більше 60 мм. тютюнові; Допускаються розміром не більше 25 мм в кількості 3 шт. на шпалу, крім зон укладки підкладок. Пасинок; Не допускається. Грибні ядрові плями (смуги); Не допускаються розміром більше 25 % відповідної площі. Гнилизна внутрішня заболонна м'яка, зовнішня трухлява і побуріння; Не допускається. Червоточина глибока; допускається не більше 6 штук на 1 м довжини бруса. Тріщини: метикові відлупні морозні; Не допускаються з виходом на верхню постіль протяжністю по торцю більше ⅓ товщини або ширини бруса Не допускаються з виходом на постелі та і бічні поверхні бруса Допускаються глибиною до 40 мм без здутостей або гребенів. тріщини усушки: бічні і торцеві не наскрізні торцеві наскрізні; Не допускаються довжиною більше 700 мм Не допускаються довжиною більше 100 мм. Нахил волокон; Допускається не більше 10. Хибне ядро; Допускається розміром не більше 1/2 торця з виходом тільки на бокові сторони розміром до 2/3 товщини шпали. Прорість; Не допускається в зоні укладки підкладок. На інших поверхнях допускається довжиною не більше 100 мм шириною не більше 50 мм і глибиною не більше 20 мм. Примітки: 1 Дефекти деревини, які не наведені в таблиці, допускаються. 2 Зони укладки рейкових підкладок довжино (400 ± 5) мм розміщують на відстані від 415 до 815 мм від кожного торця шпали. Постелі шпал повинні бути взаємно паралельними. Бічні сторони в обрізних шпалах повинні бути взаємно паралельними і перпендикулярними постелям. Непаралельність постелей і бічних сторін допускається за нормами граничних відхилень по товщині й ширині шпали. Поверхні торців шпал перевідних повинні бути перпендикулярні до подовжньої осі шпали. Скіс пропилу по товщині та ширині шпали допускається не більше 20 мм. Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк експлуатації продукції не менше 2 років від дня отримання продукції кінцевим споживачем. Гарантійний строк зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Умови зберігання Під час зберігання на перегонах, станціях і базах шпали повинні укладатися в штабелі на рівній сухій ділянці з якісно організованим відведенням води. Штабелі укладаються на опори з просоченої деревини або з непридатних для подальшого укладання в колію залізобетонних шпал. Відстань між опорами в штабелях для шпал повинна бути не більше 1,5 м. Висота опор повинна бути не менше 400 мм. При зберіганні шпал на складах більше 10 діб кожний горизонтальний ряд брусів у штабелі повинен відділятися один від іншого прокладками із здорової обкоркованої деревини. В горизонтальних рядах між шпалами повинні бути проміжки шириною 20-40 мм. Ділянка під штабелі й територія на відстані 3 м навкруги повинна очищатися від сухої трави, хмизу та інших легкозаймистих матеріалів і предметів. Ділянку слід вибирати в межах залізничної смуги відведення. Стрічкові штабелі складаються паралельно колії на відстані не менше: – 30 м від будівель і споруд; – 10 м від колій руху організованих поїздів; – 6 м від інших колій; – півтори висоти опори від осі крайньої лінії електропередач або зв'язку. Складування шпал на трасі кабелів електропостачання, СЦБ і зв'язку не допускається. Умови транспортування Транспортування шпал виконується партіями залізничним, автомобільним, річковим і морським видами транспорту відповідно до правил транспортування вантажів, які діють на конкретному виді транспорту. Умови пакування, маркування Маркування повинне дозволяти ідентифікувати підприємство-вирорбника. Маркування повинне бути чітким й наноситись на один з кінців шпали відбійним клеймуванням або незмивною фарбою. | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 1 893 600,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |