Код ДК 021:2015 - 34940000-8 Залізничне обладнання

(Ремкомплект ізоляції стрілочного переводу Р65)

UA-2023-03-15-002910-a

| Вимоги до Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Найменування товару; Технічні характеристики*; Код ДК021:2015; ГОСТ, ДСТУ або інше; Од. вим.; Кількіть. Ремкомплект ізоляції стрілочного переводу Р65; Перелік деталей, які входять до складу ремкомплекту ізоляції стрілочного переводу Р65 №; Найменування; Геометричні розміри; Кількість в одному комплекті (шт.); Маса, кг. 1; Втулка ізолююча для ізоляції серги контрольної тяги стрілочних переводів Р65; Ø26х18; 6; 0,011. 2; прокладка серги ізолююча в стрілочній та з’єднувальних тягах звичайних стрілочних переводах типів Р65 без нахилу і з нахилом; 180х64х3; 6; 0,046. 3; прокладка серги ізолююча для контрольних тяг звичайних стрілочних переводів; 115х49,5х3; 4; 0,041. 4; прокладка ізолююча для ізоляції зв’язних смуг та жорстких розпірок хрестовин; 170х95х6; 4; 0,091. 5; прокладка ізолююча для ізоляції зв’язних смуг жорстких розпірок хрестовин; 170х95х3; 4; 0,045. 6; прокладка серги ізолююча для контрольних тяг звичайних стрілочних переводів типів Р65 без нахилу і з нахилом; 145х46х3; 8; 0,02. 7; шайба - втулка ізолююча для ізоляції серг з’єднувальних тяг стрілочних переводів типу Р65 без нахилу та з нахилом; Ø50х25; 12; 0,011. 8; шайба - втулка ізолююча для ізоляції серг контрольних тяг стрілочних переводів типу Р65; Ø45х23; 20; 0,01. 9; шайба - втулка ізолююча для ізоляції серг стрілочної та з’єднувальних тяг стрілочних переводів типу Р65; Ø50х4; 4; 0,007.; 34940000-8; НД виробника; компл; 250. Основні технічні показники виробів Назва параметра; Нормативні вимоги. 1 Зовнішній вигляд; На поверхні виробів не допускаються дефекти у вигляді тріщин, раковин, розшарувань та сторонніх включень. 2 Форма та розміри; Відповідно до нормативної документації виробника. 3 Питомий об’ємний опір в нормальних умовах, Ом·см: - для поліаміду - для поліетилену; 1014, не менше 1015, не менше. 4 Руйнування під час стиснення, Н а) для поліаміду: - прокладки - втулки б) для поліетилену: - прокладки - втулки; 29400 13720 19950 9310. 5 Водовбирання за 24 год, %; не більше 1,3. 6 Збереження фізико-механічних властивостей під час дії кліматичних факторів зовнішнього середовища, %; не менше 80. Технічні характеристики на ремкомплект ізоляції стрілочного переводу Комплекти ізоляції для стрілочних переводів призначені для ізоляції електричних рейкових кіл пристроїв сигналізації, централізації і блокування на стрілочних переводах залізничних колій. Вироби повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів, згідно яких вони виготовлені. Для виготовлення виробів застосовують поліамід ПА 6-210/310 або 66 або поліетилен низького тиску марки ПНЭД. Повторне використання матеріалу дозволяється, але не більше ніж 5%. Поверхня виробів повинна бути без тріщин, раковин, розшарувань та сторонніх включень. Допускається короблення ізолюючих виробів при умові відповідності розмірів вимогам креслеників згідно нормативної документації виробника, сліди течі матеріалу, задирки товщиною не більше 0,5 мм і шириною не більше 5 мм на місті стику пресформи. Також допускається місцеві утяжки на поверхні деталі від усадки матеріалу, глибиною не більше 0,5 мм та площиною не більше 10% поверхні, сліди обробки та обривання литників у виді виступів, висотою не більше 2 мм на торцях деталей. Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк експлуатації виробів становить 2 роки від дати введення в експлуатацію. Гарантійний строк зберігання виробів не менше 3 років з дня отримання продукції кінцевим споживачем. Транспортування та зберігання Транспортування та зберігання виробів виконують відповідно до вимог ГОСТ 15150. Умови транспортування виробів залежно від дії кліматичних чинників зовнішнього середовища повинні відповідати групі 4 (Ж2) згідно з ГОСТ 15150 (відкритий рухомий склад). Транспортування здійснюють залізничним, автомобільним та водним транспортом з дотриманням діючих на даних видах транспорту правил та вимог, що виключають можливість механічних пошкоджень тари і виробів. Допускається транспортування виробів в універсальних контейнерах. Під час навантажування та транспортування повинна бути збережена якість виробів. Умови зберігання повинні відповідати групі 8(ОЖ3) згідно з ГОСТ 15150 (відкриті майданчики). Маркування Маркування повинно містити назву підприємства виробника, рік виготовлення. Знаки маркування наносять в процесі виготовлення на поверхні виробів. Пакування Вироби однієї назви пакують в мішок, виготовлений з плівки поліетиленової, а потім за необхідності вкладають в ящик з гофрованого картону. За узгодженням із замовником, допускаються інші види пакування. Пакування повинне виключати можливість ушкодження поверхонь виробів і самих виробів під час транспортування. Пакувальне місце супроводжується етикеткою, яку необхідно вкласти в пакет, виконаний з поліетиленової плівки, що забезпечує герметичність в умовах транспортування та зберігання. Комплектність До комплекту постачання повинні входити: - партія комплектів; - етикетка. | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно НД виробника | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 188 910,00 грн. | За результатами маркетингового дослідження ринку |