Код ДК 021:2015 44810000-1 «Фарби» (фарба, емаль)

UA-2023-03-10-009570-a

| ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ | ОБГРУНТУВАННЯ |
| --- | --- |
| Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником |  |
| Технічні характеристики Лот1. Фарба для внутрішніх робіт водно-дисперсійна полівінілацетатна, біла; Умовна в’язкість при температурі (20,0±0,5)ºС по віскозиметру Брукфільда:не менше 20 000 сР. Густина при температурі (20,0±0,5)ºС: неменше 1.45 г/см³. Масова частка нелетких речовин: не менше 50 %. Ступінь перетиру: не більше 20 мкм. Час висихання при температурі (20±0,5)ºС до ступеня 3: не більше 1 год., після висихання плівка повинна бути рівною, матовою, однорідною. Покриваність висушеної плівки, не більше 250 г/м2. Поставляється в тарі по 25±5 кг.. Фарба фасадна водно-дисперсійна акрилова, біла; Умовна в’язкість при температурі (20,0±0,5)ºС по віскозиметру Брукфільда:не менше16 000 сР. Густина при температурі (20,0±0,5)ºС: неменше 1.45 г/см³. Масова частка нелетких речовин: не менше 50 %. Ступінь перетиру: не більше 20 мкм. Час висихання при температурі (20±0,5)ºС до ступеня 3: не більше 1 год., після висихання плівка повинна бути рівною, матовою, однорідною. Покриваність висушеної плівки, не більше 230 г/м2. Поставляється в тарі по 25±5 кг.. . Лот2: Емаль ГФ-92ГС сіра; Умовна в’язкість за віскозиметром ВЗ-246/6 при температурі (20,0±0,5) ºС: 20-70 с. Масова частка нелетких речовин: 55-60 %. Ступінь перетиру: не більше 25 мкм. Час висихання при температурі (105±5)ºС до ступеня 4: не більше3 год., після висихання плівка повинна бути рівною, гладкою, однорідною. Покриваність висушеної плівки, не більше 140 г/м2. Твердість плівки за маятниковим приладом ТМЛ (маятник Кенінга): не менше 80 с. Поставляється в тарі не більше 30 кг.. Емаль ГФ-92ХС червоно-коричнева; Умовна в’язкість за віскозиметром ВЗ-246/6 при температурі (20,0±0,5) ºС: 20-70 с. Масова частка нелетких речовин:не менше 50%. Ступінь перетиру: не більше 25 мкм. Час висихання при температурі (20±2)ºС до ступеня 3: не більше 24 год., після висихання плівка повинна бути рівною, гладкою, однорідною. Покриваність висушеної плівки, не більше 80 г/м2. Твердість плівки за маятниковим приладом ТМЛ (маятник Кенінга): не менше 70 с. Поставляється в тарі не більше 30 кг.. Емаль ГФ-92ХС сіра; Умовна в’язкість за віскозиметром ВЗ-246/6 при температурі (20,0±0,5) ºС: 20-70 с. Масова частка нелетких речовин: не менше 50 %. Ступінь перетиру: не більше 25 мкм. Час висихання при температурі (20±2)ºС до ступеня 3: не більше 24 год., після висихання плівка повинна бути рівною, гладкою, однорідною. Покриваність висушеної плівки, не більше 125 г/м2. Твердість плівки за маятниковим приладом ТМЛ (маятник Кенінга): не менше 70 с. Поставляється в тарі не більше 30 кг.. | Згідно з нормативним документом «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од. Правила технічного обслуговування так поточних ремонтів електровозів постійного струму ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11 ЦТ-0188, затверджена наказом «Укрзалізниці» № 418-Ц від 28.06.2009 |
| Очікувана вартість 912 126,00 грн. з ПДВ (дев’ятсот дванадцять тисяч сто двадцять шість гривень 00 коп.), 760 105,00 грн. без ПДВ (сімсот шістдесят тисяч сто п’ять гривень 00 коп.) | За результатами маркетингового дослідження ринку |