ДК 021:2015 - 34940000-8 Залізничне обладнання

(Прокладка гумова на брус стрілочного переводу ПС)

UA-2023-03-16-002353-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики **Технічні характеристики до прокладок на перевідний брус типу ПС Прокладки на перевідний брус повинні вироблятися відповідно до вимог ДСТУ 2805-94 (або еквівалент) за технічною документацією, затвердженою в установленому порядку. До комплекту входять прокладки типу ПС2 довжиною 643мм. ±6мм.з кроком пазів 24 в кількості 57 шт. та прокладки типу ПС3 довжиною 896мм. ±6мм.з кроком пазів 35 в кількості 36 шт. Фізико-механічні показники гуми, з якої виготовляють прокладки, наведені таблиці 1. Таблиця 1 – Фізико-механічні показники гуми Назва показника; Норма. ПС. 1 Умовна міцність на розтяг, МПа, не менше; 7,3. 2 Відносне подовження при розриві, %, не менше; 200. 3 Твердість, одиниці Шора А або міжнародні одиниці IRHD, не менше; 57. 4 Температурна границя крихкості, С, не вище; -32. 5 Границі змін показників після старіння на повітрі за температури (1001) С протягом (240,5) г, % - відносного подовження під час розриву; - умовної міцності на розтяг; -15 до +30. 6 Питомий об»ємний опір електричному струму, Ом.см, не менше; 109. Зовнішній вигляд прокладок за розмірами та кількістю дефектів повинен відповідати нормам показників, наведеним у таблиці 2. Таблиця 2 – Зовнішній вид прокладок Назва показника; Норма. 1 Підвищення, заглиблення, недопресовка, включення, не більше: глибиною (висотою), мм в кількості, шт.; 3,0 5. 2 Сліди обробки, не більше: довжиною, мм глибиною, мм без обмеження кількості; 30,0 4,0. 3 Пузир, не більше: площею, мм2 в кількості, шт.; 20,0 3. 4 Випресовка висотою мм, не більше: по контуру по гранях виїмок без обмеження довжини; 3,0 1,0. 5 Механічні пошкодження, не більше: глибиною, мм в кількості, шт.; 3,0 1. Конструкція та розміри прокладок повинні відповідати технічній документації, за якою вони виготовляються. Гарантійні зобовязання. Ресурс працездатності прокладок (млн. т брутто пропущенного вантажу) – 250. Гарантійний термін зберігання прокладок - 6 років з дня їх виготовлення. Гарантійний термін експлуатації – 5 років з урахуванням терміну зберігання Транспортування. Транспортування виробів необхідно проводити відповідно до нормативного документу, згідно якого вони виготовляються. Вироби транспортують залізничним та автомобільним транспортом згідно з правилами транспортування вантажів і технічними умовами навантаження та закріплення вантажу, діючих на даний вид транспорту. Пакування. Пакування виробів повинно відповідати вимогам ДСТУ ISO 6591 та нормативному документу, за яким вони виготовляються. За згодою з замовником допускаються інші види пакування. Пакування повинно виключати можливість ушкодження виробів під час транспортування. Маркування. Маркування виробів повинно відповідати вимогам креслеників та нормативному документу, за яким вони виготовляються. На поверхні прокладок повнна бути нанесена відбитками прес-форми маркування із зазначенням товарного знака або назва підприємства-виробника, тип прокладки, рік випуску (дві останні цифри). Кожний наступний рік виготовлення дозволяється позначати крапкою. | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно ДСТУ 2805-94 | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Вартість: 936 000,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |