Код ДК 021:2015 – 24220000-2 «Екстракти дубильних речовин, екстракти барвників, дубильні та фарбувальні речовини»(лакофарбова продукція)

UA-2023-03-27-006322-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики |  |
| Лот№1 |  |
| Сурік 6 300 кг. Призначений для фарбування металевих, дерев'яних та других поверхонь які експлуатуються з зовні та всередині приміщень. Повинен забезпечувати захист поверхонь від корозії і мати покриття стійке до перепадів температур від -50 до + 60 градусів, мати високу адгезію. Масляна суміш. Склад: матеріал складається з комбінованої або натуральної оліфи і наповнювачів: пігментів, сикативів. Фарбувальні пігменти визначають колір. Основні характеристики: колір - червоний, червоно-коричневий; витрата - 0,1-0,25 кг / кв. м; в'язкість - 80-160 с по віскозиметрі ВЗ-4; покриваність плівки - 35 г / кв. м; частка сухого залишку - 14,5%; ступінь перетирання - 80 мкм. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяця з дня отримання кінцевим споживачем. Поставляється в тарі не більше 200 кг. | Для виконання ремонтів рухомого складу регіональної філії згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.) |
| Лот№2 |  |
| Лак 300 кг. Галузь застосування- лак електроізоляційний для просочення обмоток електродвигунів з ізоляцією класу нагрівостійкості В. Склад: суміш розчинів смол алкідної і резольно-бутанолізірованної в органічних розчинниках. текстура покриття гладка, з відсутністю тріщин, пузирів; умовна в'язкість(вимірювання віскозиметром В3-246 з діаметром сопла 4мм, температура +20 градусів): 35-60 з; концентрація твердого складу - 50-54%; час висихання до ступеня 3 при температурі 120 °С., не більше 2 годин; час сушки товстого шару при температурі 120 °С - до 16 годин; кислотне число - до 10мг КОНУ/г; міцність плівки при + 15-35 градусах - 75 МВ/м, при + 130 градусах- 40 МВ/м, при дії вологості 93% і температури +23 протягом доби -45 МВ/м.; термоеластичність покриття при температурі +150 - 30 годин. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяця з дня отримання кінцевим споживачем. Поставляється в тарі не більше 75 кг. | Для виконання ремонтів рухомого складу регіональної філії згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.) |
| Лак для емалі флуоресцентної 150 кг Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм при температурі (20,0±0,5) °С, 60-80 с.; Масова частка нелетких речовин 24-30 %; Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2) °С, не більш 1,5 г., твердість плівки по маятниковому приладу ТМЛ (маятник А), не менше 0,4 відносних одиниць. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяця з дня отримання кінцевим споживачем. Поставляється в тарі не більше 75 кг |  |
| Емаль флуоресцентна 405 кг. Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм при температурі (20,0±0,5) °С, 60-80 с.; Масова частка нелетких речовин 24-30 %; Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2) °С, не більш 1,5 г., твердість плівки по маятниковому приладу ТМЛ (маятник А), не менше 0,4 відносних одиниць. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяця з дня отримання кінцевим споживачем. Поставляється в тарі не більше 75 кг |  |
| Лот№3 |  |
| Грунт 100 кг. Тип використання – Універсальний. Термін зберігання – 12 міс. Вид грунтовки – Адгезивна, Антикорозійна. Спосіб нанесення – Зануренням, Механізований, Пензликом, Валіком. Час висихання при 20 С – 12 годин. Вид оброблюваного матеріалу – Бетон, Гіпсокартон, Дерево, Метал, Штукатурка, Газобетон. Основа грунтовки – Алкідна. Колір – Сірий. Стійкість до нитроэмалі. Високов'язкий (100-120 с по віскозиметрі ВЗ-4) Використовується для грунтування металевих, дерев'яних, мінеральних і пластикових поверхонь під подальше фарбування алкідними, алкідно-уретановими, нітро - та іншими емалями.Склад: дисперсна система з антикорозійних пігментів і наповнювачів у полуфабрикатном гліфталевих лаку з додаванням функціональних добавок. Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяця з дня отримання кінцевим споживачем. Поставляється в тарі не більше 50 кг | Для виконання ремонтів рухомого складу регіональної філії згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.) |
| Грунтівка під емаль флуоресцентну 360 кг. Зовнішній вигляд плівки: рівна, однорідна без сторонніх включень. Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм при температурі (20,0±0,5) °С 33-39 с. Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2) °С, не більш 0,5 годин. Твердість плівки по маятниковому приладу ТМЛ (маятник А), не менше 0,4 відносних одиниць. Міцність плівки при ударі, по приладу типу У-1, не менше 50 см. Матеріал – суспензією пігментів в розчинах акрилових смол і суміші органічних розчинників з введенням добавок і пластифікаторів Гарантійний термін зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяця з дня отримання кінцевим споживачем. Поставляється в тарі не більше 50 кг |  |
| Очікувана вартість 785 328,00 грн. з ПДВ (сімсот вісімдесят п’ять тисяч триста двадцять вісім гривень 00 копійок); 654 440,00 грн. без ПДВ (шістсот п’ятдесят чотири тисячі чотириста сорок гривень 00 копійок) | За результатами маркетингового дослідження ринку |