ДК 021:2015-44190000-8 «Конструкційні матеріали різні» (фанера)

UA-2023-03-31-006324-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Розмір листа: 1525х1525мм тов. 20 мм; НШ (не шліфована); Граничне відхилення довжини або ширини листів ±4,0 мм. Листи фанери повинні бути обрізані від прямим кутом. Косина не повинна перевищувати 2 мм на 1 м довжини кромки листа. Товщина шпону, що застосовується для зовнішніх шарів фанери, не повинна перевищувати 3,5 мм, а внутрішніх шарів 4 мм. Вологість, % - 5-10. Межа міцності при статичному вигині уздовж волокон зовнішніх шарів, МПа, не менше – 25. | Для виконання ремонтів покрівлі будівель та споруд структурних підрозділів регіональної філії |
| Якісні характеристики ГОСТ 3916.1-96ф |  |
| Очікувана вартість 467 671,68 грн. з ПДВ (чотириста шістдесят сім тисяч шістсот сімдесят одна гривня 68 копійок), 389 726,40 грн. без ПДВ (триста вісімдесят дев’ять тисяч сімсот двадцять шість гривень 40 копійок). |  |