ДК 021-2015 – 44110000-4 «Конструкційні матеріали» (пінополістирол)

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

UA-2023-05-15-009118-a

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні вимоги Пінополістирол повинен мати такі властивості: Міцність на стиск при 10% деформації – 0,10 мПа; Границя міцності при згині, не менше – 0,18 мПа; Теплопровідність в сухому стані при температурі 25+/-5 °С, 0,037- 0,041 Вт/м.К. Вологість плит, не більше – 12,0% Водопоглинання за 24год.., по об’єму, не більше 2,0 % Час самостійного горіння, не більше 3 сек. Щільність –15,1 - 25 кг/м3; Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу. Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника. Пінопласт Fibran товщ. 50 мм* Технічні вимоги Матеріал: пінополістирол. Довжина – від 800 до 1000 мм. Ширина – від 500 до 700мм. Товщина-50мм; Густина - не більше 50 кг/м3 Ширина: 250 мм Довжина: 6000 мм. Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання Відповідно до нормативної документації виробника. Умови транспортування Відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування Згідно технічних умов виробника. | Пінополістирол 100 мм використовується для утеплення стін, дахів усередині жорстких конструкцій при відсутності впливу довкілля і механічних навантажень. Пінополістирол 50 мм призначається для теплової ізоляції будівельних огороджувальних конструкцій та промислового устаткування. Використовується під час ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість: 678 240,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку . |