ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина

(Брус дерев`яний непросочений (обрізний) під стрілочні переводи залізниць широкої колії)

UA-2023-06-15-004053-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: *Технічні вимоги Бруси дерев’яні для стрілочних переводів широкої колії (далі – бруси перевідні) повинні відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 8816:2009 “Брусся дерев’яні для стрілкових переводів залізниць широкої колії. Технічні умови” Довжина брусів перевідних повинна бути від 3,0 м до 5,5 м з градацією через кожні 0,25 м. Бруси виготовляються комплектами в залежності від призначення колії, типів рейок і марки стрілочних переводів. b h 1 h b 1 Рисунок 1 – Форми поперечних перерізів брусів перевідних обрізних. Таблиця 1 – Розміри перерізів брусів перевідних, мм Тип бруса; Товщина бруса (h) ±5; Розмір верхньої постелі (b); Ширина нижньої постелі (b1)+20 -5; Висота пропиленої бічної сторони (h1). поширена У; широка Ш; нормальна Н. І; 180; 220; 200; –; 260; 130. II; 160; 220; –; 175; 250; 120. III; 160; –; 200; 175; 230; 120. Технічні вимоги Постелі брусів перевідних повинні бути взаємно паралельними. Бічні сторони в обрізних брусах повинні бути взаємно паралельними і перпендикулярними постелям. Непаралельність постелей і бічних сторін в обрізних брусах допускається за нормами граничних відхилень по товщині й ширині бруса. Поверхні торців брусів перевідних повинні бути перпендикулярні до подовжньої осі бруса. Скіс пропилу по товщині та ширині бруса допускається не більше 20 мм. Комплектність Відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника. *або еквівалент | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно ДСТУ ГОСТ 8816:2009 | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 2 186 760,24 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |