Код ДК 021:2015 – 44810000-1 «Фарби» (емаль ПФ в асортименті)

UA-2023-06-13-012596-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |  |
| --- | --- | --- |
| емаль ПФ в асортменті 2 лота. |  |  |
| Емаль ПФ-115, Емаль ПФ-115 RAL в асортименті різних кольорів пентафталева, призначена для фарбування металевих, дерев'яних та інших поверхонь (вагонів, металоконструкцій, огорож, господарчого інвентаря), що піддаються атмосферних впливів, а також експлуатуються всередині приміщень. Колір плівки: повинен знаходиться в межах допустимих відхилень, встановлених зразків-еталонів кольору замовника. Зовнішній вигляд плівки: однорідна гладка поверхня без сторонніх включень. Вміст нелетких речовин,% не менше: чорної 49-55, червоної, вишневої 52-58, інші кольори 60-70. Умовна в'язкість при температурі (23 ± 0,5) °С по віскозиметрі з діаметром сопла 4 мм, с, в межах 60-120. Ступінь перетирання, мкм, не більше 25. Час висихання год., не більше: червоної, вишневої 48, інші кольори 24. Твердість покриття по маятниковому приладі (маятник Кеніга), с, не менше: чорна 25, червона 20, інші кольори 30. Блиск покриття (під кутом 60) од. блиску: високоглянцеві, що не менше 60, глянцеві, не менш 50. Міцність плівки при ударі по приладу типу У-1, не менше 40. Еластичність плівки при вигині, мм, не більше 1. Адгезія плівки, бали, не більше 1.Ступінь розведення до в'язкості (28-30) з по віскоза-метру з діаметром сопла 4 мм,% не більше 20. Стійкість покриття до статичного впливу 0,5% -ного розчину миючого засобу, хв, не менше 15. Стійкість покриття до статичного впливу води, год, не менше 2. Стійкість покриття до статичного впливу трансформаторного масла, год, не менше 24. Покривна здатність висушеної плівки, г/м2, не більше: чорної 30, червоної 120, інші кольори 55-100. Час висихання покриття визначають: при температурі (20 ± 2) ° С до ступеня 3; при температурі (23 ± 2) ° С до повного висихання. Гарантійний термін зберігання – 12 місяців з дати виготовлення. Умови зберігання – відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування - відповідно до нормативного документу виробника.Умови пакування, маркування - в упаковці, що відповідає характеру Продукції, яка поставляється, а саме в бочках або барабанах ємністю 50-60 кг на піддонах | Згідно з нормативним документом «Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій 105.80600.94299» Затвердженого наказом Укрзалізниці № 39-Ц від 30.01.2002 р. (ЦТ-0046), Норм витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електропоїздів ЕПЛ2Т Затверджені наказом УЗ від 24.05.2012 № 193-Ц |  |
| Очікувана вартість закупівлі 988 890, 00 грн. з ПДВ |  | За результатами дослідження ринку |