ДК 021:2015 - 44420000-0 „Будівельні товари”  (ущільнювачі)

UA-2023-06-14-003615-a

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики Ущільнювач НТ-8 для вiкон, замок (бухтами) – 313кг., Ущільнювач для вiкон НТ-9 Бухти кратності L-3,6м, вагою 25-30кг – 1230кг. Технічні вимоги : Суміш гумова марки 6190. 1.Умовна міцність при розтягуванні, МПа, не менш - 3,9; 2. Відносне подовження при розриві, %, не менш – 300; 3.Твердість по Шору А, умовні одиниці – 60-75; 4. Твердість в міжнародних одиницях IRHD – 55-70; 5. ВДЗ при постійній величині стиснення 24г 20% 1000С, не більше 75 6. Зміна відносного подовження після старіння у повітрі при 700С 72г -50-0; 7.Температурна межа крихкості -35; 8.Коефіцієнт морозостійкості по еластичному відновленню не менш 0,2; 9.Щільність -1260. Гарантійні зобов’язання : Гарантійний термін зберігання 2роки з дати виготовлення. Гарантійний термін експлуатації 2 роки з дати введення в експлуатацію. Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу виробника Умови транспортування : Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, марковання : Відповідно до нормативного документу виробника Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником . |  | Згідно з нормативним документом «Норми витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електровозів серії ВЛ8», Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од, «Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів постійного струму ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11» ЦТ-0188, затверджені наказом від 28.07.2009 № 418-Ц, «ЛОКОМОТИВИ СЕРІЙ ВЛ80, ВЛ82, ВЛ11, ВЛ40, ЧС4, ЧС7, ЧС8, ЧМЕЗ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ МІЖРЕМОНТНИХ ПРОБІГІВ. НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ І ВИРОБІВ» 105.43000.20819, «Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8» ЦТ-0039, затверджені наказом від 30.01.2002 № 40-Ц |
| # Якісні характеристики згідно ТУ У 600152135.071-99 "Вироби гумові технічні для рухомого складу залізниць та вимоги до гум, що використовуються для їх виготовлення" |  |  |
| Очікувана вартість 294 791,16 грн з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку |  |