ДК 021:2015 - 44110000-4 "Конструкційні матеріали" (пароніт)

UA-2023-05-18-002943-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Пароніт ПОН-Б - 1,0мм; 1,5мм; 2,0мм; 3,0мм; 4,0мм; 5,00мм 1.Щільність, г/см3 - 1,6-2,0 2.Умовна міцність при розриві в поперечному напрямку, Мпа (кг/см2), не менш - 9,0(90) 3.Збільшення маси в рідких середовищах, %, не більше: води при t-100○С протягом 12 годин – 14 гасі при t-100ºС протягом 12 годин – 40 4.стискальність при тиску 35Мпа(350кгс/см2),% не менш - 8-18 5. стисливість при тиску 35 МПа (350 кгс / см2)%, не менше 8-18 6. Відновлюваність після зняття тиску 35Мпа (350кгс/см2)%, не менш – 33 Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником . | Згідно з нормативним документом «Норми витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електровозів серії ВЛ8», Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од, «Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів постійного струму ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11» ЦТ-0188, затверджені наказом від 28.07.2009 № 418-Ц, «ЛОКОМОТИВИ СЕРІЙ ВЛ80, ВЛ82, ВЛ11, ВЛ40, ЧС4, ЧС7, ЧС8, ЧМЕЗ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ МІЖРЕМОНТНИХ ПРОБІГІВ. НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ І ВИРОБІВ» 105.43000.20819, «Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8» ЦТ-0039, затверджені наказом від 30.01.2002 № 40-Ц |
| Якісні характеристики згідно ГОСТ 481-80 «Паронит и прокладки из него» Гарантійні зобов’язання: відповідно до нормативного документу виробника Гарантійний строк експлуатації – не менше 2 років з дати вводу в експлуатацію. Умови зберігання: гарантійний строк зберігання не менше 12 міс. від дати отримання кінцевим споживачем Умови зберігання: Готова продукція повинна бути упакована у транспортну тару відповідно до нормативного документу виробника Умови транспортування: відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, марковання : відповідно до нормативного документу виробника |  |
| Очікувана вартість : 376 112,40 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |

Начальник служби Т

Технічний фахівець Т