ДК 021:2015-03410000-7 «Деревина» (дошка дубова обрізна, брус хвойний)

UA-2023-05-18-009513-a

| Вимоги до предмету закупівлі для проведення торгів | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Лот №1 Дошка дубова обрізна 1-й ґатунок, 25 мм Конструкція – цільна Вид – обрізна Обробка поверхні - нестругана Порода деревини – дуб Тип перерізу профілю – прямокутний Гатунок – 1-й Товщина – 25 мм Матеріал – масив дерева Дошка дубова обрізна 1-й гатунок, 50мм - товщина дошки – 50 мм, - довжина дошки – не менше 2,2 м, з градацією – 0,1 м, - ширина дошки – від 100 мм до 200 мм, - з вологістю не більше 22 %. Позначання сорту : для дуба – Q, обрізна – F, сорт за якістю – 1 (згідно ДСТУ EN 975-1-2001). Лот №2 Брус хвойний 100х100 1-й ґатунок Брус повинен мати ширину 100 мм та товщину 100 мм. 1. Повинен виготовлятися з деревини хвойних порід: сосни, ялинки, піхти, модрини та кедру. 2. Пиломатеріали 1-го ґатунку повинні виготовлятися сухими (з вологою не більш 22%) 3. Оцінка якості здійснюється по найгіршій стороні. 4. Параметр шорсткості поверхні пиломатеріалів не повинен перевищувати 1250 мкм. 5. Наявність частково зрощених та незрощених пластових та ребрових в кількості 2 шт більш ніж 1/5 розміру сторони. 6. Гнилість сучків у кількості більш 2 шт в розмірі ¼ сторони 7. Деревина, що оточує сучки на повинна мати при знаків гнилі. 8. Тріщини в пластових, кромкових, в тому числі, що виходять на торець не повинні бути більш ніж ¼ довжини пиломатеріала для неглибоких та 1/6 для глибоких. 9. Пластові скрізні, в тому числі, що виходять на торець не допускаються. 10. Нахил волокон не більш ніж 5% 11. Крен не допускається 12. Допускаються кишені з однієї сторони в кількості 4 шт довжиною не більш 50 мм 13. Серцевина та подвійна серцевина допускається без от лупни та радіальних тріщин 14. Прорость допускається одностороння шириною не більш 1/10 сторони та довжиною не більш 1/20. 15. Не допускається рак та гнилість деревини, сторонні вкраплення, гострий обзел. 16. Грибні ядовиті плями (полоси) заболонні грибні окраси та пліснява більш 10% від площі пиломатеріалу не допускається. 17. Нахил пропила одного торця має бути пропилений перпендикулярно до прокольної осі пиломатеріалу. Відхилення від перпендикуляра до пласти та кромці допускається до 5 % ширини та товщини відповідно. 18. Стріла прогибу не має бути більш ніж 0,2% 19. Відхилення по ширині та товщині бруса має бути не більш 2,0 мм Брус хвойний 200х200 1-й ґатунок Брус повинен мати ширину 200 мм та товщину 200 мм. 1. Повинен виготовлятися з деревини хвойних порід: сосни, ялинки, піхти, модрини та кедру. 2. Пиломатеріали 1-го ґатунку повинні виготовлятися сухими (з вологою не більш 22%) 3. Оцінка якості здійснюється по найгіршій стороні. 4. Параметр шорсткості поверхні пиломатеріалів не повинен перевищувати 1250 мкм. 5. Наявність частково зрощених та незрощених пластових та ребрових в кількості 2 шт більш ніж 1/5 розміру сторони. 6. Гнилість сучків у кількості більш 2 шт в розмірі ¼ сторони 7. Деревина, що оточує сучки на повинна мати при знаків гнилі. 8. Тріщини в пластових, кромкових, в тому числі, що виходять на торець не повинні бути більш ніж ¼ довжини пиломатеріала для неглибоких та 1/6 для глибоких. 9. Пластові скрізні, в тому числі, що виходять на торець не допускаються. 10. Нахил волокон не більш ніж 5% 11. Крен не допускається 12. Допускаються кишені з однієї сторони в кількості 4 шт довжиною не більш 50 мм 13. Серцевина та подвійна серцевина допускається без от лупни та радіальних тріщин 14. Прорость допускається одностороння шириною не більш 1/10 сторони та довжиною не більш 1/20. 15. Не допускається рак та гнилість деревини, сторонні вкраплення, гострий обзел. 16. Грибні ядовиті плями (полоси) заболонні грибні окраси та пліснява більш 10% від площі пиломатеріалу не допускається. 17. Нахил пропила одного торця має бути пропилений перпендикулярно до прокольної осі пиломатеріалу. Відхилення від перпендикуляра до пласти та кромці допускається до 5 % ширини та товщини відповідно. 18. Стріла прогибу не має бути більш ніж 0,2% 19. Відхилення по ширині та товщині бруса має бути не більш 2,0 мм | Для виробництва меблів, внутрішньої відділки будівель та споруд структурних підрозділів регіональної філії |
| Якісні характеристики НД виробника |  |
| Очікувана вартість 99 840,00 грн. з ПДВ , 83 200,00 грн. без ПДВ у т.ч по лотах: Лот 1: 69 600,00 грн. з ПДВ , 58 000,00 грн. без ПДВ ; Лот 2: 30 240,00 грн. з ПДВ , 25 200,00 грн. без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |