ДК 021:2015 - 021-2015-31650000-7 „Ізоляційне приладдя” (матеріали електроізоляційні)

UA-2023-06-05-000305-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Стрічка ізоляційна на бавовняній основі Продукція має відповідати – ГОСТ 2162-97; Галузь застосування – для ізоляції проводів та кабелів; Складова частина – ремонт ТРС та іншого обладнання та механізмів # Розміри – 20, 25мм.; Матеріал – гума, бавовна, липкий шар; Гарантійний строк експлуатації – від умов зовнішніх чинників або експлуатації. Гарантійний термін зберігання стрічки ізоляційній на бавовняній основі не менше 12місяців від дати виготовлення; Умови зберігання: 6 місяці при температурі від -100 до +300 з моменту поставки Замовнику; Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. Умови пакування, марковання: Продукція пакується в рулон по1 шт. необхідної ширини та довшини. При перевірці марковання визначається наявність ярликів та їх заповнення. Марковання повинно містити: назву або знак підприємства-виробника, номер пакування, умовний номер підприємства-виробника, дату виготовлення (місяць, рік) Стрічка полівінілхлоридна електроізоляційна з липким шаром Стрічка повинна виготовлятися на основі плівки з полівінілхлоридного ізоляційного пластиката марки И40-13 або з полівінілхлоридної композиції з нанесенням на одну сторону липкого шару на основі перхлорвінілової смоли. Розміри: - ширина: (20±2,0) мм. - товщина: 0,2+0,05 мм. Зовнішній вигляд стрічки: Стрічка не повинна мати отворів, міхурів, складок, тріщин і сторонніх включень, пропусків клейового шару і надривів на кромках. Зовнішній вигляд рулону: Опуклість витків стрічки і наскрізні зазори між витками на торцях рулону не допускаються. Поверхня рулону повинна бути гладкою. Колір стрічки: Незабарвлена, біла, чорна, сіра, світло-синя, блакитна, фіолетова, червона, рожева, жовтогаряча, коричнева, жовта, зелена, синя. Міцність при розтягуванні, МПа (кгс/см2), не менше: 14,7 (150). Відносне подовження при розриві, %, не менше: 190. Температура крихкості, °С, не вище: мінус 30. Питомий об'ємний електричний опір при 20 °С, Ом•см, не менше: 1·1012. Липкість для стрічки товщиною 0,20 мм, с, не менше: 45. Гарантійні зобов’язання: Відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійний термін зберігання стрічки полівінілхлоридної не менше 12місяців від дати виготовлення Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно з нормативним документом «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од |
| Якісні характеристики - НД виробника |  |
| Очікувана вартість 324 042,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |

Технічний фахівець