ДК 021:2015 - 44160000-9 „Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби”

(рукави гумові)             UA-2023-08-03-007265-a

| Вимоги до предмету закупівлі |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики ЛОТ № 1 Рукав для води д. 32мм В гф. або еквівалент Технічні вимоги: Призначення – для подавання під тиском рідин. Технічні характеристики: Клас: В (ІІ). Робоче середовище: вода технічна (без присадок), розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20% (крім розчинів азотної кислоти) Працездатність при температурах оточуючого середовища: від -35до +50С Внутрішній діаметр: 32±1,25 мм Зовнішній діаметр: 43±2 мм Робочий тиск: 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) Матеріал: гума з текстильним каркасом з комбінованої тканини Гарантійний строк експлуатації – згідно нормативної документації виробника. Гарантійний термін зберігання – згідно нормативної документації виробника. Умови зберігання: Відповідно до вимог та нормативної документації виробника Умови транспортування: Відповідно до вимог та нормативної документації виробника. Умови пакування, марковання: Відповідно до вимог нормативної документації виробника. 34841 Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, клас В(ІІ) (або еквівалент) Галузь застосування: Напірний гумовий рукав або шланг з текстильним каркасом, використовують в якості гнучких трубопроводів для подачі під тиском рідин і газів. Технічні вимоги 1. Внутрішній діаметр 16,00 мм (±0,75) 2. Зовнішній діаметр з комбінованої тканини -27,00 мм (±2) 3. Робочий тиск МПа.-0,63; 4. Лінійна щільність г/м -540; 5.Працездатність рукава при температурі навколишнього середовища,С0- до +50 Гумовий напірний рукав з текстильним каркасом повинен бути виготовлений у відповідності до нормативної документації виробника. Рукав повинен складатися з внутрішнього гумового шару, одного чи декількох шарів текстильного каркасу та зовнішнього резинового шару. Рукав кас В(ІІ) повинен мати не менше ніж трикратний запас міцності при розриві гідравлічним тиском. Рукави повинні бути кислотно- лужно стійкими Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання Відповідно до нормативної документації виробника. Умови транспортування Відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування Згідно технічних умов виробника. Рукав гумовий напірно-всмоктуючий В(II) (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування – застосовується для води у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі речовини під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). В(II); Вода технічна (без присадок) і слабкі розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20% (крім розчинів азотної кислоти); до +50°C; 38; 6,3. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередині виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатації. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав гумовий напірно-всмоктуючий ПАР-2(Х) (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування – застосовується для для подачі різноманітних робочих речовин під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). ПАР-2 (Х); Насичений пар; до +175°C; 18; 8. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередині виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатаці. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав гумовий напірно-всмоктуючий ПАР-2 (Х) (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування – застосовується для для подачі різноманітних робочих речовин під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). ПАР-2 (Х); Насичений пар; до +175°C; 25; 8. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередині виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатаці. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав напірний Б(I) (або еквівалент) Техничні вимоги: Напірні рукава з текстильним каркасом, що застосовуються в якості гнучких трубопроводів для подачі під тиском рідин. Клас «Б» - для бензину, гасу, палив, масел на нафтовій основі. Умовне позначення рyкaв Б(I), де: Б(I) – клас (бензостійкий) внутрішній диаметр (мм).; Зовнішний диаметр (мм).. 25; 35. Рабоча середа; Температура. бензин; -30 до +70°С. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін експлуатації – не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – повинен становити не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання: Зберігати виріб в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. В процесі зберігання має бути виключено дію речовин і випромінювань, здатних зруйнувати технічну гуму або текстиль. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника. Рукав напірний Б (або еквівалент) Техничні вимоги: Напірні рукава з текстильним каркасом, що застосовуються в якості гнучких трубопроводів для подачі під тиском рідин. Клас «Б» - для бензину, гасу, палив, масел на нафтовій основі. Умовне позначення рyкaв Б(I), де: Б(I) – клас (бензостійкий) внутрішній диаметр (мм).; Зовнішний диаметр (мм).. 32; 45. Рабоча середа; Температура. бензин; -30 до +70°С. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін експлуатації – не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – повинен становити не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання: Зберігати виріб в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. В процесі зберігання має бути виключено дію речовин і випромінювань, здатних зруйнувати технічну гуму або текстиль. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника. Рукав напірний Б (або еквівалент) Техничні вимоги: Напірні рукава з текстильним каркасом, що застосовуються в якості гнучких трубопроводів для подачі під тиском рідин. Клас «Б» - для бензину, гасу, палив, масел на нафтовій основі. Умовне позначення рyкaв Б(I), де: Б(I) – клас (бензостійкий) внутрішній диаметр (мм).; Зовнішний диаметр (мм).. 65; 77,5. Рабоча середа; Температура. бензин; -30 до +70°С. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін експлуатації – не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – повинен становити не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання: Зберігати виріб в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. В процесі зберігання має бути виключено дію речовин і випромінювань, здатних зруйнувати технічну гуму або текстиль. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника. Рукав гумовий напірно-всмоктуючий Б(I) (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування – застосовується для транспортування різних рідин (палива, масел, нафти,) у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі різноманітних робочих речовин під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). Б (I); Бензин; від -35°C до +70°C; 20; 10. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередині виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатаці. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав гумовий напірно-всмоктуючий Б (I) (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування – застосовується для транспортування різних рідин (палива, масел, нафти,) у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі різноманітних робочих речовин під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). Б (I); Бензин; від -35°C до +70°C; 50; 10. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередині виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатаці. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав гумовий напірно-всмоктуючий В(II) (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування – застосовується для води у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі речовини під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). В(II); Вода технічна (без присадок) і слабкі розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20% (крім розчинів азотної кислоти); до +50°C; 65; 6,3. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередині виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатації. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав гумовий напірно-всмоктуючий В(II) (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування – застосовується для води у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі речовини під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). В(II); Вода технічна (без присадок) і слабкі розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20% (крім розчинів азотної кислоти); до +50°C; 75; 6,3. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередині виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатації. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав гумовий напірно-всмоктуючий В(II) (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування – застосовується для води у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі речовини під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). В(II); Вода технічна (без присадок) і слабкі розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20% (крім розчинів азотної кислоти); до +50°C; 100; 6,3. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередині виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатації. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав для води Ø 75 мм В гф (або еквівалент) Техничні вимоги: Рукав для води класу «В» діаметром 75 мм виготовлений з гуми з текстильним каркасом і має всередині металеву спіраль, що забезпечує достатню жорсткість і міцність при експлуатації в різних умовах. Рукав напірно-всмоктуючий може використовуватися як для забору води, так і для її нагнітання під тиском. Призначений для забору води з вододжерела (відкрите джерело, пожежний водопровід і т.д.) пожежним насосом або мотопомпою. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін експлуатації – не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – повинен становити не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Умови транспортування, зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника. Рукав напірний Г(IV) пневматичний 38 мм (або еквівалент) Технічні вимоги Рукава повинні складатися з внутрішнього гумового шару, нитяного каркаса (посилення) з одним або декількома проміжними шарами (або без них) з гуми або клейовий пасти і зовнішнього шару з озоностійкості гуми (або без нього). Рукава повинні бути герметичними при гідравлічному випробувального тиску 2Р Робочий тиск для напірного пневматичного рукава 38 мм – 2,450 МПа, 25 кгс/см2 Руйнівний тиск для напірного пневматичного рукава 38 мм – 7,35 МПа, 75 кгс/см2 Вага в 1 м – 1,3 кг Рукава повинні бути гнучкими. Мінімальний радіус вигину рукавів при експлуатації повинен відповідати значенням, 10 внутрішніх діаметрів Зміна зовнішнього діаметра рукавів при мінімальному радіусі вигину має бути не більше 10% фактичного зовнішнього діаметра рукава. Поверхня внутрішнього гумового шару рукавів повинна бути гладкою, без складок, пористості, міхурів і тріщин. Поверхня зовнішнього гумового шару рукавів повинна бути без бульбашок, оголених ділянок нитяного каркаса, відслонень. Кінці рукавів повинні витримувати розтягування в радіальному напрямку без тріщин, розривів і розшарувань у відповідності зі значеннями, зазначеними в таблиці 1. Таблиця 1 - Значення розтягування рукавів в радіальному напрямку Внутрішній діаметр, мм; Розтягування,%, не больше. До 8,0 включ.; 20. Св. 8,0 до 25,0 включ.; 10. Св. 25,0; 5. Маркування На кожному рукаві по всій довжині вздовж осі повинні бути чітко вказані: - товарний знак або найменування і товарний знак підприємства-виготовлювача; - умовне позначення рукава без слова "рукав"; - дата виготовлення (місяць, рік). Допускається включати в маркування додаткові позначення. Маркування наносять тисненням або незмивною фарбою будь-якого світлого кольору. Допускається наносити маркування на рукав з інтервалом не більше 1 м. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання не менше 12 міс. від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 2 років з дати введення в експлуатацію. Умови зберігання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування: Відповідно до нормативної документації виробника. Рукав для нафтопродуктів д.75мм Б гф (або еквівалент) Рукав резиновий укріплений текстильним каркасом, призначений для з’єднання елементів трубопроводів призначених для транспортування перекачки та циркуляції нафтопродуктів. Внутрішній діаметр – 75 мм.; Клас – Б; Товщина резинового слоя: Внутрішнього – 2,0 мм. Проміжного – 1,5 мм. Робочий тиск – 0,3- 1,2 МПа; Гарантійний строк експлуатації – згідно нормативної документації виробника. Гарантійний термін зберігання – згідно нормативної документації виробника. Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника. Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: згідно нормативної документації виробника. Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом Г(IV) (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування – застосовується для транспортування різних газів у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі різноманітних робочих речовин під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). Г(IV); Повітря, вуглекислий газ, і інші інертні гази; від -35°C до +50°C; 32; 10. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередині виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатації. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав кисневий 12мм (або еквівалент) Застосування: для газового зварювання і різання металів Технічні характеристика: Клас III – для стисненого повітря (кисню). Внутрешній діаметр - 12 мм. Зовнішній діаметр - 22 мм. Эксплуатаційний тиск – 2.0 Мпа. Робоча температура - від -35°С до +70°С. Мінімальний радіус згинання – 90 мм. Мінімальна довжина бухти – 50 м. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання не менше 12 міс. Від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менше 24 міс. Від дати введення в експлуатацію. Умови зберігання: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування, марковання: Відповідно до нормативної документації виробника. ЛОТ № 2. Рукав для води д. 38мм В гф. (або еквівалент) Технічні вимоги: призначення – для подавання під тиском рідин. Технічні характеристики:Клас В (ІІ). Робоче середовище: вода технічна (без присадок), розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20% (крім розчинів азотної кислоти) Працездатність при температурах оточуючого середовища: від -35до +50С Внутрішній діаметр: 38±1,5 мм Зовнішній діаметр: 49±2 мм Робочий тиск: 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) Матеріал: гума з текстильним каркасом з комбінованої тканини Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання не менш ніж 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання: Відповідно до вимог та нормативної документації виробника Умови транспортування: Відповідно до вимог та нормативної документації виробника. Умови пакування, марковання: Відповідно до вимог нормативної документації виробника. Рукав для нафтопродуктів д.25мм Б гф (або еквівалент) Галузь застосування – нафтопродукти; Розміри– внутрішній діаметр 25 мм., робочий тиск 5бар; Матеріал – текстиль, резина,; Гарантійний строк експлуатації – згідно нормативної документації виробника. Гарантійний термін зберігання – згідно нормативної документації виробника. Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника. Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: згідно нормативної документації виробника. Рукав для нафтопродуктів д.50мм Б гф. (або еквівалент) Технічні вимоги: призначення – для подавання під тиском рідин. Технічні характеристики: Клас: Б (IІ). Робоче середовище: бензини, гаси, мінеральні масла на нафтовій основі Працездатність при температурах оточуючого середовища: від -35до +100С Внутрішній діаметр: 50±1,5 мм Зовнішній діаметр: 62±3 мм Робочий тиск: 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) Матеріал: гума з текстильним каркасом з комбінованої тканини Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання не менш ніж 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання: Відповідно до вимог та нормативної документації виробника Умови транспортування: Відповідно до вимог та нормативної документації виробника. Умови пакування, марковання: Відповідно до вимог нормативної документації виробника. Рукав бензорізний 6 мм ІІ (або еквівалент) Технічні вимоги : Галузь застосування – ремонтні та експлуатаційні підприємства залізниць; Резино-тканинний маслобензостійкий рукав з нитяним каркасом призначений для подачі рідкого палива (гасу, бензину або їх сумішей) при тиску 0,63 МПа (6,3 кгс / см2) до газозварювального обладнання. Технічні характеристики: Робочий тиск, МПа (кгс / см) - 0,63 (6,3); Внутрішній діаметр, мм – 6,3 (+0,20 -0,80); Зовнішній діаметр, мм – 13,0 ±0,5; Маса 1 м, г (довідкова) – 140; Мінімальний радіус вигину – 60. Поверхня зовнішнього гумового шару повинна бути гладкою або рифленою без бульбашок, відшарувань і оголених ділянок силового каркаса; Рукава повинні мати не менше ніж трикратний запас міцності при розриві гідравлічним тиском; Рукава повинні зберігати працездатність при температурі навколишнього середовища від -30 ° С до + 40 ° С; Рукава повинні виготовлятися за технологічним регламентом, затвердженим в установленому порядку. Гарантійні зобов’язання : Гарантійний термін зберігання не менш ніж 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний термін експлуатації не менш ніж 24 місяців з моменту введення в експлуатацію. Умови зберігання : Відповідно до вимог та нормативної документації виробника. Умови транспортування : Відповідно до вимог та нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування : Відповідно до вимог нормативної документації виробника. Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом В(ІІ)-18мм (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування –для транспортування різних води у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі різноманітних робочих речовин під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). В(II); Вода технічна (без присадок) і слабкі розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20% (крім розчинів азотної кислоти); до +50°C; 18; 10кгс/см2. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативного документу виробника Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередені виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатаці. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом В(ІІ)-25мм (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування –для транспортування різних води у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі різноманітних робочих речовин під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). В(II); Вода технічна (без присадок) і слабкі розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20% (крім розчинів азотної кислоти); до +50°C; 25; 10кгс/см2. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативного документу виробника Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередені виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатаці. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав напірний масло-бензостійкий д.12мм (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування – для транспортування різних рідин (палива, масел, нафти) у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі різноманітних робочих речовин під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). Б (I); Бензин; від -30°C до +25°C; 12; до 20кг/см2. Гас; від -35°C до +70°C. Мінеральні масла на нафтовій основі; від -30°C до +25°C. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативного документу виробника Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередині виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатаці. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав напірний Б 18х27 (або еквівалент) Техничні вимоги: Напірні рукава з текстильним каркасом, що застосовуються в якості гнучких трубопроводів для подачі під тиском рідин, насиченої пари, газів і сипких матеріалів. Клас «Б» - для бензину, гасу, палив, масел на нафтовій основі. Умовне позначення Pyкaв Б(I), де: Б(I) - клас (бензостійкий) внутрішній диаметр (мм).; зовнішний диаметр (мм).. 18; 27. Рабоча середа; Температура. бензин; -30 до +70°С. гас; -30 до +70°С. Мінеральні масла на нефтовій основі; -30 до +100°С. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін експлуатації – не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію. Гарантійний термін зберігання – повинен становити не менше 12 місяців від дати отримання кінцевим споживачем. Умови зберігання: Зберігати виріб в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. В процесі зберігання має бути виключено дію речовин і випромінювань, здатних зруйнувати технічну гуму або текстиль. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника. Рукав гумовий напірний В(ІІ)-32мм з текстильним каркасом (або еквівалент) Технічні вимоги: Галузь застосування –для транспортування різних рідин (води) у гідравлічному обладнанні сільськогосподарських, будівельних, шахтних, комунальних та інших мобільних та стаціонарних машин для подачі різноманітних робочих речовин під тиском чи самопливом. Універсальність даного виробу робить його незамінним у всіх сферах людського життя, включаючи різні галузі промисловості та сільське господарство. Основні технічні характеристики: Клас; Робоче середовище; Температура; Внутрішній діаметр (мм); Тиск (атм). В(II); Вода технічна (без присадок) і слабкі розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20% (крім розчинів азотної кислоти); до +50°C; 32; 10. Гарантійні зобов'язання: Відповідно до нормативного документу виробника Умови зберігання: Зберігати гумовотехнічний виріб слід в закритих складських приміщеннях при температурі від -25°С до +30°С. Зберігати рукав під тиском або з залишками робочих середовищ всередені виробу суворо забороняється. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Умови пакування, маркування: Кожна одиниця продукції повинна мати маркування виробника, рельєфну або нанесене незмивною фарбою, допускаються інші способи, що гарантують цілісність маркування на всьому терміні експлуатаці. Маркування включає в себе умовне позначення гумовотехнічного виробу і штамп ОТК, який підтверджує прийняття, а також дату випуску. Рукав кисневий 9мм (або еквівалент) Технічні вимоги : Рукави гумові, армовані текстильними матеріалами для стисненого повітря. Рукав III-9-0,63: Рукав кисневий 9мм використовують під кисень, вуглекислоту, аргон, азот, гелій, окис азоту, стиснене повітря, метан, пропан, ацетилен, водень, микс-1, микс-2. Рукава мають складатися із внутрішнього резинового шару, ниткового каркасу з вовняного волокна або на основі непросочених і просочених хімічних волокон і зовнішнього резинового шару. Основні розміри і мінімальний радіус згину рукавів 9 мм III-клас мають відповідати: Робочий тиск – 2 МПа (20 кгс/см2); Внутрішній діаметр – 9,0 ±0,5 мм; Зовнішній діаметр – 18,0 ±1,0 мм; Мінімальний радіус згину – 90 мм. Гарантійні зобов’язання : Відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання : Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування : Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування : Відповідно до нормативного документу виробника. Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом Г(ІV)-1-18 (або еквівалент) Технічні вимоги Матеріал рукава: гума з текстильним каркасом. Робоча середа рукава – повітря, вуглекислий газ, азот та інші інертні гази. Внутрішній діаметр – 18±0,75мм Максимальний робочий тиск – 10 кгс/см2. Довжина рукава в бухті не менше 10м. Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативної документації виробника. Умови зберігання - Рукава мають зберігатися в приміщенні при температурі від мінус 25℃ до плюс 25℃ на відстані не менше 1м від тепловипромінюючих приладів. Рукава мають бути захищеними від впливу прямих сонячних променів та речовин, що руйнують гуму і текстильний каркас. При зберіганні при мінусових температурах рукави мають зберігатися лише в розправленому вигляді. Умови транспортування Відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування Відповідно до нормативного документу виробника. Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом В(ІІ) (або еквівалент) Галузь застосування: Напірний гумовий рукав з текстильним каркасом, використовують в якості гнучких трубопроводів для подачі під тиском рідин і газів. Технічні вимоги Гумовий напірний рукав з текстильним каркасом повинен бути виготовлений у відповідності до нормативної документації виробника. Матеріал рукава: гума з текстильним каркасом. Робоча середа рукава – повітря, вуглекислий газ, азот та інші інертні гази. Внутрішній діаметр – 25 мм Зовнішній діаметр – 40мм Максимальний робочий тиск – 10 бар. Гарантійні зобов’язання - відповідно до нормативної документації виробника. Умови транспортування Відповідно до нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування -рукави упаковують у бухти з дотриманням мінімальних допустимих радіусів вигину та перев'язують у трьох-чотирьох місцях. | Згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.) |
| Якісні характеристики - ТУ У 22.1-40927490---2:2019; ГОСТ 5398-76; ДСТУ 18698-79; ДСТУ 10362-76. |  |  |
| Очікувана вартість - 827 462,00 грн. без ПДВ, 992 954,40 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |  |