ДК_021-2015–44420000-0  «Клейкі стрічки» (скотч малярний)

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

UA-2023-09-25-010830-a

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Скотч малярний 24 ммх50 м* - якість адгезії (рівень клейкості) або приклеюваність- 2,2 Н/см; - ширина клейового шару, мкм не менше 100 МКМ - розривне навантаження Н/см >30 - липкість, с, не менше 650 Стійкість до ультрафіолетового випромінювання - стійка Зовнішній вигляд - стрічка не повинна мати складок, тріщин, розривів, отворів, пропусків клейового шару і сторонніх включень в клеєному шарі. Колір – залежить від кольору використаної основи барвника Температурний режим експлуатації – від -30 0С до +100 0С | Використовується під час ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість: 79 920,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |