ДК 021:2015 - 24960000-1 "Хімічна продукція різна" (охолоджувальні рідини)

UA-2024-03-01-008761-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Рідина охолоджуюча нізькозамерзаюча ОР-40 Продукція має відповідати вимогам: . Учасник повинен надати підтвердження відповідно Додатку 1 до тендерної документації щодо відповідності, а саме: 1. Продукція, щодо якої виробник проводить добровільну оцінку відповідності заявленим вимогам. Технічні параметри Найменування - Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча ОР-40 або еквівалент Технічні вимоги Зовнішній вигляд; Прозора однорідна офарблена рідина без механічних домішок. Щільність, г/см3; 1,065-1,085. Температура початку кристалізації, °С, не вище; мінус 40. Фракційні дані:. температура початку перегонки, °С, не нижче; 100. масова доля рідини, яка перегоняється до досягнення температури 150°С, %, не більше; 50. Корозійний вплив на метали, г/м2• доб, не більше:. мідь, латунь, сталь, чавун, алюміній; 0,1. припій; 0,2. Спінюваність:. об’єм піни, см3, не більше; 30. стійкість піни, с, не більше; 3. Набухання гуми, %, не більше; 5. Водневий показник (рН); 7,5-11,0. Лужність, см3, не менше; 10. Галузь застосування – охолодження двигунів внутрішнього згоряння та у якості робочих рідин в інших теплообмінних апаратах, які працюють при низьких температурах. Гарантійні зобов’язання Відповідно до ГОСТ 28084. Умови зберігання Відповідно до ГОСТ 28084. Умови транспортування Відповідно до ГОСТ 28084. Умови пакування, маркування Відповідно до ГОСТ 28084.Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником . | Для забезпечення роботи автомобільного транспорту та підсобних господарств РФ "Придніпровська залізниця" Згідно з нормативним документом «Норми витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електровозів серії ВЛ8», Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од, «Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів постійного струму ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11» ЦТ-0188, затверджені наказом від 28.07.2009 № 418-Ц, «ЛОКОМОТИВИ СЕРІЙ ВЛ80, ВЛ82, ВЛ11, ВЛ40, ЧС4, ЧС7, ЧС8, ЧМЕЗ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ МІЖРЕМОНТНИХ ПРОБІГІВ. НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ І ВИРОБІВ» 105.43000.20819, «Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8» ЦТ-0039, затверджені наказом від 30.01.2002 № 40-Ц |
| # Якісні характеристики: згідно НД виробника |  |
| Очікувана вартість 166 197,18 грн з ПДВ, 138 497,65 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі Закупівля здійснюється в умовах воєнного стану за рахунок власних та залучених коштів АТ "Укрзалізниця", що затверджені рішенням правління від 05.03.2022 (протокол №Ц-54/24 Ком.т.) зі змінами. |