ДК 021:2015 - 021-2015-31650000-7 „Ізоляційне приладдя” (матеріали електроізоляційні)

UA-2024-02-09-011291-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Стрічка полівінілхлоридна електроізоляційна з липким шаром Стрічка повинна виготовлятися на основі плівки з полівінілхлоридного ізоляційного пластиката марки И40-13 або з полівінілхлоридної композиції з нанесенням на одну сторону липкого шару на основі перхлорвінілової смоли. Розміри: - товщина: 0,2+0,05 мм. - ширина: (20±2,0) мм. Зовнішній вигляд стрічки: Стрічка не повинна мати отворів, міхурів, складок, тріщин і сторонніх включень, пропусків клейового шару і надривів на краях. Зовнішній вигляд рулону: Опуклість витків стрічки і наскрізні зазори між витками на торцях рулону не допускаються. Поверхня рулону повинна бути гладкою. Колір стрічки: Незабарвлена, біла, чорна, сіра, світло-синя, блакитна, фіолетова, червона, рожева, жовтогаряча, коричнева, жовта, зелена, синя. Міцність при розтягуванні, МПа (кгс/см2), не менше: 14,7 (150). Відносне подовження при розриві, %, не менше: 190. Температура крихкості, °С, не вище: мінус 30. Питомий об'ємний електричний опір при 20 °С, Ом•см, не менше: 1·1012. Липкість для стрічки товщиною 0,20 мм, с, не менше: 45. Гарантійні зобов’язання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання, транспортування, пакування, маркування: відповідно до нормативного документу виробника. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно з нормативним документом «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од |
| Якісні характеристики - НД виробника |  |
| Очікувана вартість 206 371,20 грн з ПДВ, 171 976,00 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |