Вимоги до предмету закупівлі для проведення відкритих торгів з особливостями

ДК 021-2015 – 14620000-3 «Сплави» (бабіт Б-83, бабіт Б-16)

UA-2024-01-16-009279-a

| Технічні вимоги | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Бабіт Б-83 – сплав, що складається з - хімічний состав (основні компоненти): Sb (10 – 12%), Сu (5,5 – 6,5 %), Sn (решта); - хімічний состав (домішки): Fe (0,10%), As (0,05%), Zn (0,004%), Pb(0,35%), Bi (0,05%), Al (0,005%). Щільність – 7,38 г/см3. Твердість по Бріннелю: від 27 до 30 НВ. Температура плавлення: 370 °C Температура заливки: 440 - 460 °C Температура початку розплавлення: 240°C Бабіт (Б-16) - сплав, що складається з: Sn (15-17%); Sb (15-17%); Cu (1,5-2,0%); Pb (інше). Допустимий робочий тиск [Pm]: 10 МПа. Температура плавлення - 410 ° C. Рекомендована температура заливки - 490 ° C. Максимальна робоча температура - 70 ° C. Твердість сплаву Б16 по Бріннелю - 30 МПа. Антифрикційний сплав на основі олова, з додаванням свинцю або сурми, призначені для використання у вигляді шару, залитого або напиляного по корпусу вкладиша підшипника ковзання. Виготовляється у вигляді чушок масою не більше 22 кг. На кожну чушку бабіту повинен бути нанесений номер плавки. На кожній долі чушки бабіту повинні бути відлиті або відбиті марка бабіту. Гарантійний термін зберігання: 1 рік із дати виготовлення. Умови зберігання: згідно нормативної документації виробника Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. | Згідно з нормативними документами: «Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій 105.80600.94299», затвердженого наказом Укрзалізниці № 39-Ц від 30.01.2002 (ЦТ-0046), «Норм витрат матеріалів, запасних частин , приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електропоїздів ЕПЛ2Т», затверджені наказом УЗ від 25.05.2012 № 193-Ц, «Інструкція з технічного обслуговування, ремонту та випробування гальмівного устаткування локомотивів і моторвагонного рухомого складу 105.25100.00300» Затвердженого наказом Укрзалізниці від 04.02.03р. № 034-Ц (ЦТ0058) НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8, Затверджені наказом УЗ від 10.11.2015 № 478-Ц/од |
| Якісні характеристики На кожну чушку бабіту повинен бути нанесений номер плавки. На кожній долі чушки бабіту повинні бути відлиті або відбиті марка бабіту. |  |
| Очікувана вартість : 1 294 770,00 грн з ПДВ, 1 078 975,00 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |