ДК 021:2015-31650000-7 „Ізоляційне приладдя” (лакотканина)

UA-2024-03-22-009199-a

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики Технічні характеристики Лакотканина ЛКМ 0,12-0,15 або еквівалент Технічні вимоги: Лакотканина електроізоляційна ЛКМ виготовлена на основі капронової тканини і масляного полімеру. Застосовується в якості електроізоляційного матеріалу для тривалої роботи при температурі до +105° С в умовах нормальної відносної вологості навколишнього середовища (відносна вологість 45-75% при температурі 15-35° С). З підвищеною еластичністю. Номінальна товщина - 0,12- 0,15 мм. Пробивна напруга на електродах діаметром 6 мм: до перегину від 5,0 до 7.8 кВ, після перегину від 4,2 до 6,6 кВ. Галузь застосування - вантажний рухомий склад залізниць, ізолюючий матеріал який застосовується в якості електроізоляційного матеріалу на локомотивах. Наименування показників; ЛКМ; ЛКМ. Питоме руйнуюче навантаження при розтяжінні, не менше, Н/см. Номинальна товщина, мм; 0,12; 0,15. Граничне відхилення,мм; ±0,01; +0,01/ -0,02. вздовж основи; 25; 30. В поперек основи; 18; 22. під кутом 43-45° до основи; 18; 22. Пробивна напруга на електродах 0,6мм, не менше кВ. при (15-35)° С 45-75%; 6,0; 7,8. Після перегину; 5,4; 6,6. при 24год/23°С/93%; 2,8; 3,4. при 105° С; 4,8; 5,4. Питомий об’ємний електричний опір лакотканини, не менше Ом*м; ЛКМ 0,12; ЛКМ 0,15. при (15-35)° С45-75%; 1011; 1011. при 105° С; 107; 107. при 24ч/23°С/93%; 108; 108. Гарантійні зобов’язання: Гарантійний термін зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний термін експлуатації не менше 2 років від дати введення в експлуатацію. Умови зберігання: Умови зберігання група 4 ГОСТ 15150 Умови транспортування: згідно нормативної документації виробника. Умови пакування, маркування: Маркування повинно містити: - найменування або знак підприємства - виробника; - порядковий номер; - місяць, рік виготовлення; - клейма відділу (ВТК) Пакування - згідно нормативної документації виробника. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно з нормативним документом «НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ, ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ СЕРІЇ ВЛ8» Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од |
| Якісні характеристики - НД виробника |  |  |
| Очікувана вартість 87 556,80 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |  |