ДК 021:2015 - 34940000-8 Залізничне обладнання

(Накладка ізолююча (полімеркомпозиційна) 6-ти отвірна для рейок типу Р65 без стикових болтів)

UA-2025-01-14-012419-a

| Вимоги до Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні вимоги* Накладка неметалева для ізолюючих стиків залізничних рейок ННІ-65/6 без стикових болтів Продукція має відповідати вимогам: . Учасник повинен надати підтвердження відповідно Додатку 1 до тендерної документації щодо відповідності, а саме: 1. Вимогам до продукції залізничного призначення. 2. Продукція, яка підлягає оцінці відповідності вимогам законодавства. Технічні параметри Тип рейки - Р65 Кількість отворів - 6 Комплектність - Без стикових болтів Технічні вимоги - Основні технічні показники накладок неметалевих для ізолюючих стиків залізничних рейок: Накладки неметалеві для ізолюючих стиків залізничних рейок ННІ-65/6 без стикових болтів (далі - накладки) призначені для ізоляції електричних рейкових кіл, пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізничному транспорті у складі безстикової колії при наявності зрівнювальних прольотів, стрілочних переводів всіх марок з дерев’яними та залізобетонними підрейковими основами, ланкової колії з дерев’яними та залізобетонними шпалами. Накладки повинні відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 33185:2016 (ГОСТ 33185-2014, IDT) «Накладки для ізолюючих стиків залізничних рейок. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання» та конструкторській (нормативній) документації виробника, погодженій установленим порядком із замовником АТ «Укрзалізниця», а також прийняті у серійне виробництво згідно з нормативною документацією, чинною в Україні. Конструкція накладки та розташування болтових отворів повинні відповідати Рисунку 1. Допускається в накладках влаштування стопорних планок. Рисунок 1 – Конструкція накладки неметалевої для ізолюючих стиків залізничних рейок ННІ-65/6 (або еквівалент) п.2 – місце маркування 1.1. Вимоги до застосування матеріалів Для виготовлення накладок застосовують поліамід склонаповнений або полімеркомпозити. Допускається застосовувати інші матеріали з аналогічними властивостями до зазначених, що повинні забезпечувати технічні показники та вимоги до виготовлених накладок. Об’ємний опір матеріалу, з якого виготовляють ізолюючий шар накладок має бути не менше 1*1011 Ом.см. - Комплектність. До комплекту поставки повинні входити наступні вироби: - Накладки неметалеві для ізолюючих стиків – 2 шт (Рисунок 1); - Планки стопорні (металеві пластини) – 4 шт (Рисунок 2); - Прокладка торцева ізолююча – Варіант1 – 1 шт. або Варіант2 – 2 шт. згідно Рисунку 3. 4. Вироби постачаються партіями в комплектах відповідно до умов поставки. - Основні технічні показники комплектуючих. - Планка стопорна Металеві стопорні планки повинні мати 3-и отвори під стикові болти, товщину не менше 5 мм, довжину не менше 410 мм, ширину не менше 50 мм та повинні виготовлятись з прокату листового зі сталі марки Ст3сп відповідно до нормативно-технічної документації виробника. Конструкція планки стопорної повинна відповідати Рисунку 2. а) б) Рисунок 2 – Конструкція планки стопорної (або еквівалент) 3.2 Прокладка торцева Для виготовлення прокладки торцевої застосовують поліамід склонаповнений або поліетилен високого тиску. Застосування вторинного поліаміду заборонено. Основні технічні показники прокладки торцевої наведені в Таблиці 2. Таблиця 2 – Основні технічні показники прокладки торцевої Назва параметра; Нормативні вимоги. 1; 2. 1 Зовнішній вид та стан поверхні.; 1 На поверхні виробів не допускаються: - раковини; - тріщини; - сліди течі; - пригар; - короблення.. 2. Форми та розміри.; У відповідності до Рисунку 3. 3. Питомий об’ємний опір в нормальних умовах, ом·см: - для поліаміду - для поліетилену.; 1014, не менше 1015, не менше. 4. Сила стиснення,Н. Для поліаміду Для поліетилену; 29400 19950. 5. Граничне напруження при стисненні, МПа(кгс/см²): - для поліаміду: - для поліетилену.; 14(140) 9,5(95). 6. Водопоглинання за 24 години для поліаміду,%; 1,3, не більше. 7. Збереження фізико-механічних властивостей при дії кліматичних факторів зовнішнього середовища, %; не менше 80. Конструкція прокладки торцевої повинна відповідати Рисунку 3. Рисунок 3 – Конструкція прокладки торцевої для рейок типу Р65 (або еквівалент) 4. Допускаються інші конструкції накладок неметалевих та їх комплектуючих, що виготовлені згідно з конструкторською (нормативною) документацією виробника, погодженою установленим порядком із замовником АТ «Укрзалізниця». Гарантійні зобов’язання Гарантійний термін експлуатації накладок з моменту укладання в колію складає 50 млн. т брутто пропущеного тоннажу або два роки з початку експлуатації, в залежності від того, що наступить раніше. Гарантійний термін зберігання накладок повинен становити не менше 18 місяців від дати їх виготовлення. Умови зберігання Умови зберігання і транспортування накладок повинні забезпечувати унеможливлення їх деформації та ударних навантажень. Умови транспортування Накладки транспортують усіма видами транспорту з обов’язковим дотриманням правил та вимог транспортування вантажів і технічних умов навантаження, що діють на цих видах транспорту. Умови пакування, маркування Маркування накладок здійснюється відповідно до нормативного документа виробника та повинно містити назву підприємства-виробника (або його знак для товарів та послуг), рік виготовлення накладок тощо. Пакування накладок здійснюється відповідно до нормативного документа виробника. | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики Відповідно до ДСТУ ГОСТ 33185:2016 (ГОСТ 33185-2014, IDT) або НТД виробника | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 20 216 325,00 грн. без ПДВ, 24 259 590,00 грн. з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку |