ДК 021:2015 - 34940000-8 Залізничне обладнання

(Прокладка ПН-Б-3)

UA-2025-01-03-004456-a

| Вимоги до Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Прокладка ПН-Б-3 Продукція має відповідати вимогам: ДСТУ 2805-94. Учасник повинен надати підтвердження відповідно Додатку 1 до тендерної документації щодо відповідності, а саме: 1. Вимогам до продукції залізничного призначення. 2. Продукція, яка підлягає оцінці відповідності вимогам законодавства. Технічні параметри Тип прокладки - Прокладка ПН-Б Група гум - 3 Технічні вимоги Прокладки гумові для залізничної колії повинні вироблятися відповідно до вимог ДСТУ 2805-94 (або еквівалент) за технічною документацією, затвердженою в установленому порядку. Фізико-механічні показники гуми, з якої виготовляють прокладки, наведені таблиці 1. Таблиця 1 – Фізико-механічні показники гуми Назва показника; Норма. ПН. 1 Умовна міцність на розтяг, МПа, не менше; 12,0. 2 Відносне подовження при розриві, %, не менше; 250. 3 Твердість, одиниці Шора А або міжнародні одиниці IRHD, не менше; 65. 4 Температурна границя крихкості, °С, не вище; -40. 5 Границі змін показників після старіння на повітрі за температури (100±1) °С протягом (24±0,5) г, % - відносного подовження під час розриву; - умовної міцності на розтяг; -35 до 0. 6 Питомий об’ємний опір електричному струму, Ом.см, не менше; 109. Зовнішній вигляд прокладок за розмірами та кількістю дефектів повинен відповідати нормам показників, наведеним у таблиці 2. Таблиця 2 – Зовнішній вид прокладок Назва показника; Норма. 1 Підвищення, заглиблення, недопресовка, включення, не більше: глибиною (висотою), мм в кількості, шт.; 3,0 5. 2 Сліди обробки, не більше: довжиною, мм глибиною, мм без обмеження кількості; 30,0 4,0. 3 Пузир, не більше: площею, мм2 в кількості, шт.; 20,0 3. 4 Випресовка висотою мм, не більше: по контуру по гранях виїмок без обмеження довжини; 3,0 1,0. 5 Механічні пошкодження, не більше: глибиною, мм в кількості, шт.; 3,0 1. Конструкція та розміри прокладок повинні відповідати технічній документації, за якою вони виготовляються. Гарантійні зобов’язання Ресурс працездатності прокладок (млн. т брутто пропущеного вантажу) – 1200 Гарантійний термін зберігання прокладок – не менше 6 років з дня їх виготовлення. Гарантійний термін експлуатації – не менше 5 років з урахуванням терміну зберігання Умови зберігання Зберігають прокладки в сухих закритих приміщеннях за температури від 0° до 30°С за умов, що виключають їх деформацію і пошкодження, на відстані не менш як 1 м від нагрівальних приладів. Прокладки не повинні зазнавати впливу прямих сонячних променів і речовин, що руйнують гуму. Допускається зберігання прокладок за температури до мінус 25°С за відсутності деформацій і ударних навантажень. Умови транспортування Транспортування виробів необхідно проводити відповідно до нормативного документу, згідно з яким вони виготовляються. Вироби транспортують залізничним та автомобільним транспортом згідно з правилами транспортування вантажів і технічними умовами навантаження та закріплення вантажу, діючих на даний вид транспорту. Умови пакування, маркування Пакування виробів повинно відповідати вимогам ДСТУ ISO 6591 та нормативному документу, за яким вони виготовляються. За згодою з замовником допускаються інші види пакування. Пакування повинно виключати можливість ушкодження виробів під час транспортування. Маркування виробів повинно відповідати вимогам креслеників та нормативному документу, за яким вони виготовляються. На поверхні прокладок повинна бути нанесена відбитками прес-форми маркування із зазначенням товарного знака або назва підприємства-виробника, тип прокладки, тип шпал для прокладки і рік випуску (дві останні цифри). Кожний наступний рік виготовлення дозволяється позначати крапкою. | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Якісні характеристики ДСТУ 2805-94 | Згідно з „Інструкцією з улаштування та утримання колії залізниць України” ЦП-0269, затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 № 072-Ц |
| Очікувана вартість 685 736,40 грн. без ПДВ ; 822 883,68 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |